Получение стабильной дисперсии углеродных нанотрубок в растворе поливинилпирролидона и изучение ее свойств
Тимошина Е.И. 
Студентка, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: katetimoshi@gmail.com

Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают уникальными механическими, электрическими, магнитными, оптическими и тепловыми свойствами, что обуславливает их широкое применение в микроэлектронике, изготовлении сверхпрочных нитей, создании диодов и дисплеев.

Приготовление композиционных материалов на основе УНТ требует предварительного получения однородной и стабильной дисперсии нанотрубок. УНТ обычно производятся в виде сильно переплетенных нитеподобных сетей нанотрубок и их пучков, что в значительной мере затрудняет их диспергирование. Помимо распутывания нанотрубок, необходимо также стабилизировать диспергированные частицы для предотвращения их обратной агрегации. В настоящее время методы решения этой задачи все еще находятся в разработке, а соответствующим исследованиям посвящены многие работы [1–3].

В данной работе была проведена оптимизация условий получения стабильной дисперсии УНТ по следующим параметрам: концентрация и тип стабилизирующего полимера, начальная концентрация нанотрубок, растворитель и способ диспергирования. В качестве экспериментального дизайна был выбран двухуровневый полный факторный эксперимент. Оптимальные условия были определены по максимизации отклика – конечной концентрации нанотрубок в дисперсии, определенной спектрофотометрическим методом после центрифугирования при 10000 об/мин в течение 10 минут. Критически значащим оказалось наличие ультразвукового воздействия на исходную суспензию нанотрубок. В ходе работы также было изучено реологическое поведение полученных дисперсий УНТ.

Кроме того, на основе полученных дисперсий были приготовлены пленки и изучены их механические, оптические и электрические свойства.

Литература

1. Kharissova O. V., Kharisov B. I., de Casas Ortiz E. G. Dispersion of carbon nanotubes in water and non-aqueous solvents // RSC Advances. 2013. V.3. N.47. P. 24812-24582.

2. Xie X., Mai Y., Zhou X. Dispersion and alignment of carbon nanotubes in polymer matrix: A review // Mater. Sci. Eng. R Rep. 2005. V.49. N.4. P. 89–112.

3. Karpushkin E., Berkovich A., Sergeyev V. Stabilization of Multi-Walled Carbon Nanotubes Aqueous Dispersion with Poly-N-vinylpyrrolidone via Polymer-Wrapping // Macromol. Symp. V.348. N.1, P. 63–67.

Автор выражает благодарность А.В. Кубарькову и научному руководителю Е.А. Карпушкину.