Флуорофоры для ближней ИК–области на основе Ag2Se/CdS квантовых точек

Иодчик А.Г.,1 Громчакова П.А.1

Студент, 5 курс специальность фундаментальная химия

1Белорусский государственный университет,

химический факультет, Минск, Беларусь

E–mail: iodchik98@mail.ru

Квантовые точки с фотолюминесценцией (ФЛ) в диапазоне 1000–1300 нм являются перспективными флуорофорами для визуализации глубоких тканей in vivo. [1] В данной области электромагнитного спектра наблюдается наименьшее поглощение биополимерами излучения и наибольшая его проникающая способность. Наночастицы Ag2Se имеют люминесценцию в ближней ИК–области и являются биосовместимыми, что делает их оптимальными кандидатами для биомедицинских приложений. Классические методы их синтеза предполагают использование триалкилфосфинов и имеют ряд недостатков: низкие квантовые выходы люминесценции и полидисперсность получаемых частиц. [2] Современный подход базируется на использовании комплекса
селен–октадецен и частично устраняет недостатки классических методик. [3]

В данной работе были синтезированы квантовые точки (КТ) Ag2Se со средним размером 3,5 нм и Ag2Se/CdS типа «ядро–оболочка», а также проведена их дальнейшая инкапсуляция в амфифильный полимер PMAT (поли[малеиновый ангидрид-алт-тетрадецен]) для диспергирования в воде. Синтез ядер Ag2Se осуществлялся по модифицированной методике с использованием комплекса селен–октадецен. [3] При этом синтез оболочки осуществлялся методом ALD (atomic layer deposition), что позволило увеличить квантовый выход ФЛ в 2,5 раза по сравнению с ядрами Ag2Se. Было установлено, что при одинаковых концентрациях наночастицы с оболочкой, диспергированные в водной фазе, обладают в 3,5 раза более высокой интенсивностью ФЛ, чем без оболочки (тушение ФЛ в 1,9 раза при переводе в водную фазу в случае Ag2Se/CdS и в 3,3 раза для Ag2Se соответственно).

Рисунок–1. (а), (б) – спектры поглощения и ФЛ водного коллоидного раствора КТ Ag2Se и Ag2Se/CdS, инкапсулированных в PMAT, (в) – ПЭМ изображение наночастиц Ag2Se.

Литература

1. Petryayeva E., Algar R., Medintz I. Quantum Dots in Bioanalysis: A Review of Applications Across Various Platforms for Fluorescence Spectroscopy and Imaging // Applied Spectroscopy 2013, №67 (3). p. 215–252.

2. Zhu C., Jiang P., Pang D.W. Ag2Se Quantum Dots with Tunable Emission in the Second Near-Infrared Window // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013, №5 (4). p. 1186–1189.

3. Shi L., Zhu C., He H., Tian Z. Near-infrared Ag2Se quantum dots with distinct absorption features and high fluorescence quantum yields // RSC Adv. 2016, №6. p. 38183–38186.