Влияние условий восстановления моно- и биметаллических палладий-железных катализаторов на оксиде алюминия на гидродехлорирование диклофенака

Жиляев К.А.,1 Шишова В.В.1, Вокуев М.Ф.

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: lirokshd@gmail.com

Загрязнение сточных и грунтовых вод лекарственными препаратами, в частности, нестероидным противовоспалительным средством диклофенак, является насущной экологической проблемой [1]. Удобным способом очистки сточных вод от этого вещества может служить каталитическое гидродехлорирование (ГДХ) в мягких условиях, приводящее к образованию нетоксичных продуктов [2]. В настоящей работе в качестве катализаторов ГДХ натриевой соли диклофенака (ДКФ) применяли моно- и биметаллические катализаторы (1 масс.% Pd, 10 масс.% Fe), нанесенные на γ-Al2O3 (Engelhard, 185 м2/г). Катализаторы готовили влажной пропиткой носителя нитратами металлов с последующей сушкой и прокаливанием при 400оС. FePd/Al2O3-1 получен одновременной, FePd/Al2O3-2 последовательной пропиткой нитратами металлов (Fe, затем Pd). Восстановление проводили двумя способами: (1) H2 при 320оС (Pd-содержащие катализаторы), или (2) водным раствором фенола (75 мг/л) при 30оС.

Реакцию ГДХ осуществляли при 30оС в реакторе периодического действия при постоянной подаче H2, использовали 15 мл раствора ДКФ с концентрацией 75 или 150 мг/л. Анализ продуктов осуществляли методом ВЭЖХ (Agilent 1100, колонка Zorbax SB-C18,  35oC, УФ-детектор, 278 нм, подвижная фаза А – водный раствор  муравьиной кислоты 0.1 моль/л, подвижная фаза В – ацетонитрил (А:В=1:1). Реакционные продукты идентифицировали с помощью ВЭЖХ-МС (Agilent 6120) с квадрупольным детектором в таких же условиях.

Методами РФЭС с in situ восстановлением H2, Мёссбауэровской спектроскопии и ТПВ показано, что высокотемпературное (320оС) восстановление обеспечивает присутствие в катализаторах 100% Pd0, а низкотемпературное (30оС) – до 20% Pd0 наряду с Pd2+.  Железо в биметаллических системах присутствует в виде Fe2+ и Fe3+.

Каталитические результаты приведены на рис. 1.

| Рис. 1. ГДХ ДКФ (150 мг/л, 15 мл), 0.1 г катализатора, 30оС, на катализаторах, восстановленных способом (1) и (2) | Основными продуктами были 2-анилинофенилацетат и 2-(2-хлоранилино)-фенилацетат. Добавление железа не влияет в заметной степени на активность катализатора. Восстановление при высокой температуре обеспечивает более высокую скорость реакции ГДХ, однако оно сопровождается гидрированием бензольных фрагментов. Мягкое и энергосберегающее восстановление Н2 в присутствии фенола также обеспечивает значительную скорость реакции и высокую степень ГДХ ДКФ. |
| --- | --- |

Порядок нанесения металлов в биметаллических катализаторах значительно влияет на скорость реакции и на способность металлов к восстановлению.

Авторы выражают благодарность РФФИ (20-53-10005) и Программе развития МГУ.

Литература

1. J. Zhao et al. Kinetics and mechanism of diclofenac removal using ferrate(VI): roles of Fe(3+), Fe(2+), and Mn(2) // Environ. Sci. Pollut. Res. 2018, v.25, p. 22998–23008

2. J. Nieto-Sandoval et al. Fast degradation of diclofenac by catalytic hydrodechlorination Chemosphere. 2018, V. 213. p. 141-148.