Исследование влияния дисперсных катализаторов на термическую деструкцию торфа

Буланова С.А,.1,2 Зеленцов С.В.,1 Вахин А.В.,3 Таджик А.3, Крапивницкая Т.О.2

Аспирант 1 года обучения

1 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, химический факультет, Нижний Новгород, Россия

2 Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия

3 Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Казань, Россия

E–mail: bulanova@iapras.rи

Запасы торфа на сегодняшний день в Российской Федерации оцениваются в 35% от мировых. Согласно стратегии развития торфяной промышленности существует необходимость в модернизации существующих и разработке новых перспективных методов и технологий его переработки. Большой интерес представляет применение продуктов переработки органического сырья в биотопливо. Переработанный торф может применяться в качестве нефтепоглощающего сорбента благодаря высокому содержанию углерода в своем составе и развитой поверхности.

Одной из главных проблем в развитии исследований по переработке торфа является отсутствие детального описания процесса деструкции в присутствии катализаторов. Тем не менее, применение катализаторов при термоокислительной обработке торфа может позволить увеличить конверсию в кислородсодержащие соединения, которые играют положительную роль в составе биотоплива. Таким образом, изучение новых способов переработки и исследование физико-химических процессов в торфе может способствовать развитию в сферах технологии, экономики и экологии.

В данном исследовании приводятся результаты экспериментов с образцами Греко-Ушаковского месторождения верхового сфагнового торфа низкой степени разложения (содержание органического вещества > 90%, зольность < 10% и кислотность > 2,5%). Синтез катализатора (таллата железа) был осуществлен по методике [1]. Степень конверсии была рассчитана с помощью дифференциальных сканирующих калориметрических и термогравиметрических данных. Кинетический анализ был проведен с использованием метода Киссинджера.

Рисунок.1 Термогравиметрические и дифференциальные термогравиметрические кривые окисления торфа без катализатора (А) и при каталитическом взаимодействии (Б).

Кривые термогравиметрического и дифференциального термогравиметрического анализа (Рисунок 1) показывают, что процесс окисления торфа включает три основные стадии, о чем свидетельствует трехступенчатый характер потери массы на термогравиметрических кривых в обоих случаях: в присутствии и в отсутствие  катализатора.

Работа выполнена в рамках темы госзадания ИПФ РАН№ 0035 – 2019 – 0001

Литература

1 Feoktistov, D. A et al. Catalytic Aquathermolysis of High-Viscosity Oil Using Iron, Cobalt, and Copper Tallates. // Chem. Technol. Fuels Oils. 2018, №53 (6). p. 905–912.