Катализаторы гидроксилирования бензола на основе мезопористых ароматических каркасов

Ярчак В.А., Куликов Л.А.

Аспирант, 3 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: yarchakvika@gmail.com

PAF – новый тип полимерных носителей, в которых структура образована связанными друг с другом в жесткий “каркас” фрагментами ароматических колец (рис. 1). Главные преимущества PAF – химическая стабильность (данные материалы не окисляются перекисью водорода и кислородом воздуха), высокая площадь поверхности (до 600 м2/г), также возможность модификации их структуры различными функциональными группами.

В настоящей работе выполнен синтез медь- и ванадийсодержащих катализаторов процесса гидроксилирования бензола на основе пористых ароматических каркасов. Первоначально исходный носитель PAF-30 был модифицирован -NH2 группами, при дальнейшем взаимодействии с салициловым альдегидом был получен функционализированный материал PAF-30-NH2-SA. После его обработки ацетилацетонатом ванадила VO(acac)2 и ацетатом меди Cu(Ac)2 были получены катализаторы PAF-30-NH2-SA-V и PAF-30-NH2-SA-Cu, соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Синтез катализатора PAF-30-NH2-SA-V и PAF-30-NH2-SA-Cu.

Полученные катализаторы обладают высокой селективностью в отношении целевого продукта – фенола (<95%). Наибольшую активность проявил ванадийсодержащий катализатор (табл. 1). Также было изучено влияние природы растворителя на степень превращения бензола.

Таблица 1. Гидроксилирование бензола на PAF-30-NH2-SA-V и PAF-30-NH2-SA-Cu.

| Катализатор | Растворитель | Конверсия бензола, % | Селективность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| PAF-30-NH2-SA-V | Уксусная кислота | 21 | 98 |
|  | Ацетонитрил | 27 | 94 |
| PAF-30-NH2-SA-Cu | Уксусная кислота | 3 | 99 |
|  | Ацетонитрил | 5 | 99 |

Условия реакции: 1 мл бензола, 0.05 масс. % катализатора, 3 мл H2O2, 60℃, 20 часов.

# Text boxes

Рисунок 1. Типичная структура PAF