Рутениевые катализаторы на основе мезопористого силиката типа МСМ-41 и галлуазитных нанотрубок

Недоливко В.В., Засыпалов Г.О., Глотов А.П.

Магистрант

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра физической и коллоидной химии,

Москва, Россия

E-mail: nedolivko.v@gubkin.ru

Необходимость производства топлив с пониженным содержанием ароматических соединений делает процесс каталитического гидрирования актуальным направлением нефтехимии и нефтепереработки. Рутений-содержащие катализаторы зарекомендовали себя как высокоэффективные катализаторы селективного гидрирования бензола до циклогексана [1]. В данной работе изучено влияние свойств композитного носителя МСМ-41-ГНТ на локализацию активной фазы рутения в катализаторах Ru/МСМ-41-ГНТ(1), Ru/МСМ-41-ГНТ(2) и Ru/МСМ-41-ГНТ(3) c теоретическим содержанием рутения 1; 2 и 5 %мас. соответственно, а также проведено сравнение активности данных катализаторов в гидрировании бензола до циклогексана [2].

Результаты физико-химического анализа полученных материалов подтвердили хорошо упорядоченную структуру мезопористого диоксида кремния MCM-41, образующуюся в ходе самосборки на внешней поверхности ГНТ, и равномерное распределение частиц Ru как на пористой структуре MCM-41, так и внутри нанотрубок галлуазита.

Активность синтезированных катализаторов в гидрировании бензола изучали при 80оС и давлении H2 3,0 МПа в автоклавах установки Parr Series 5000 Multiple Reactor System. Состав продуктов реакции определяли с помощью газо-жидкостного хроматографа «Хромос ГХ-1000». На всех катализаторах достигалась 100% конверсия бензола. Циклогексан был единственным продуктом реакции. С повышением загрузки металла удельная активность катализаторов снижается (табл. 1).

Таблица 1 – Каталитические характеристики свежих и отработанных рутениевых катализаторов на основе МСМ-41-ГНТ

| Катализатор | Ауд, ч-1 | Конверсия бензола, % |
| --- | --- | --- |
| Свежий | Ru/МСМ-41-ГНТ(1) | 5594 | 100 |
|  | Ru/МСМ-41-ГНТ(2) | 2079 | 100 |
|  | Ru/МСМ-41-ГНТ(3) | 1535 | 100 |
| Отработанный (1 цикл) | Ru/МСМ-41-ГНТ(1) | 4667 | 95 |
|  | Ru/МСМ-41-ГНТ(2) | 2064 | 98 |
|  | Ru/МСМ-41-ГНТ(3) | 1384 | 99 |

После повторного использования активность катализаторов снижается незначительно. Наибольшей активностью обладает катализатор Ru/MCM-41-ГНТ(1) со средним размером частиц 3,4 ± 0,1 нм, равномерно распределенных по поверхности мезопористого алюмосиликатного носителя.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-79-10016).

Литература

1. Glotov A.P.et al. Chemical Communications. 2019. Vol. 55. P. 5507.

2. Glotov A.et al. Catalysts. 2020. Vol. 10. P. 537.