Влияние природы заместителя на реакционную способность арилбромидов в процессе Pd-катализируемого кросс-сочетания Сузуки

Шкерина К.Н.

Студент, 4 курс бакалавриата

Тверской государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: kshkerina@mail.ru

Реакция кросс-сочетания Сузуки является одной из самых известных реакций в области химии, позволяющая в одну стадию получать С-С связь. Высокая хемоселективность, стабильность, нетоксичность, а также возможность использования различных реагентов с большим спектром функциональных групп, способствовали широкому практическому применению этой реакции, особенно в фармацевтической индустрии. Традиционно реакция Сузуки проводится с применением гомогенных комплексов палладия. В качестве альтернативы рассматривают безлигандные каталитические системы [1]. В рамках данной работы исследовано влияние природы арилбромида на поведение безлигандного палладиевого катализатора, синтезированного на основе сверхсшитого полистирола (СПС) марки MN100, производимого компанией Purolite Ltd. (Великобритания).

Каталитическое тестирование образца Pd/MN100-Н2, предварительно восстановленного в токе водорода, проводилось на примере реакции кросс-сочетания различных арилбромидов (4-броманизола, 4-броманилина, 4-бромтолуола, 4-бромбензальдегида, 4-бромбензола) с фенилбороновой кислотой (ФБК) в присутствии основания NaOH в реакторе с перемешиванием магнитной мешалкой. Реакция кросс-сочетания Сузуки проходила на воздухе в предварительно определенных оптимальных условиях в смеси этанол/вода (4:1) при температуре 60оС и скорости перемешивания 900 об./мин.

Результаты, полученные в ходе варьирования различных арилбромидов, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние природы арилбромидов (значения конверсии и селективности приведены за время реакции 60 минут)

| Субстрат (1ммоль) | Конверсия, % | Селективность, % |
| --- | --- | --- |
| 4-броманизол | 98,8 | 83,4 |
| 4-броманилин | 51,6 | 66,1 |
| 4-бромтолуол | 100 | 75,7 |
| 4-бробензальдегид | 62,2 | 95,3 |
| 4-бромбензол | 97,2 | - |

Заместителями I-ого рода являются электронодонорные группы -NH2, -CH3, 
-OCH3, заместителем II-ого рода выступает электроноакцепторная группа -СHO. Электроноакцепторная группа облегчает стадию окислительного добавления с ограничением скорости. Присутствие электроноакцепторной группы в арилгалогенидах и электронодонорной группы в арилбороновой кислоте увеличивает скорость реакции кросс-сочетания Сузуки [2]. Можно сделать вывод о том, что конверсия и селективность зависит от природы субстрата.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №20-19-00386)

Литература

- Eremin D.B., Ananikov V.P. Coord. Chem. Rev., 2017, 346, 2.

- David Blakemore, Chapter 1: Suzuki–Miyaura Coupling, in Synthetic Methods in Drug Discovery: Volume 1, 2015, pp. 1-69.