Новые фенокси-иминные комплексы Ti активированные MgX со-катализаторами– катализаторы полимеризации и сополимеризации этилена.

Евсеева М.Д.1, Магомедов К.Ф.2

Студентка, 3 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: euseeva.masha2013@yandex.ru

Одной из важных задач, стоящих перед отечественными учеными является разработка предпочтительно патентно-чистых, высокоэффективных, селективных и экономически оправданных каталитических систем циглеровского типа из сырья производящегося на территории РФ и ориентированных на модификацию традиционных способов синтеза полимерных и олигомерных материалов на основе олефиновых углеводородов и внедрение новых с перспективой их промышленного развития и применения. Эта необходимость возникла с практически полным отсутствием в Российской Федерации промышленного производства ряда полиолефиновых и эластомерных материалов (СКЭП, СКЭПТ), высших альфа-олефинов, сополимеров и олигомеров на их основе.

Для этих целей, в данной работе синтезированы катализаторы на основе комплексов титана(+4) с фторированными и нефторированнными лигандами феноксииминной природы (Схема 1). Интерес к комплексам подобного состава связан с их способностью высокоэффективно катализировать процесс получения полимеров с узким молекулярно-массовым распределением и способностью работать по механизму «живой» полимеризации. Синтезированные соединения охарактеризованы всеми доступными методами физико-химического анализа. Показана их способность сополимеризовать этилен с октеном-1 в присутствии более дешевых активаторов на основе Al(C2H5)2Cl и MgXn.

Рисунок 1. Новые Fi комплексы Ti.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-03-00312.