КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МОЛЕКУЛЯРНЫМ КИСЛОРОДОМ НА ПРИМЕРЕ ПИРЕНА

Родионов Н.О.

Научный руководитель –к.х.н., доцент, Варфоломеев М.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М. Бутлерова.

nikolua-r@mail.ru

На сегодняшний день запасы легкой нефти составляют примерно треть от всего количества, и большинство предприятий нуждается в данном ресурсе. Поэтому резкого отказа в потреблении нефти ожидать не стоит. И перед кампаниями стоит вопрос о повышении нефтеотдачи месторождений тяжелой нефти. Перспективной технологией для этого является внутрипластовое горение.

Чтобы его улучшить, необходимо рассмотреть процессы на молекулярном уровне. И так, как нефть есть многокомпонентная система, то следует начать с изучения составных частей наиболее проблемных фракций, таких как смолы и асфальтены. Речь идет о полиароматических углеводородах (ПАУ), в частности, пирене. К тому же подобные молекулы обладают конформационной жесткостью, что облегчает их моделирование. Целью работы было изучить с помощью квантово-химического и экспериментального подходов процессы окисления пирена кислородом [1] в присутствии стеарата меди(II), как катализатора [2].

В рамках расчетов были проведены оптимизации исходных компонентов, анализ первичных взаимодействий, сорбции и организации тройных систем, а затем выполнено моделирование путей реакции, в основе которого лежала теория переходного состояния. Все вычисления были проведены с использованием функционала B3LYP и базисе 6-311G(d,p) [3].

Эксперименты проводились в автоклаве высокого давления при давлении 50 бар и линейном нагреве до 3000С с последующим анализом продуктов окисления с помощью газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгеноструктурного анализа (XRD), ИК-спектроскопии, электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и др.

В рамках исследования было выяснено, что уже при температуре выше 1800С пирен образует устойчивые радикалы, которые вступают в дальнейшие реакции, что стеарат меди(II) в условиях эксперимента претерпевает разложение до наночастиц, основу которых составляет оксид меди (I) Cu2O. Рассчитаны энергии активации каждой стадии окисления пирена и влияние катализатора на данные параметры. Структуры продуктов соотнесены с экспериментальными данными.

- Raj, A., Structural effects on the oxidation of soot particles by O2: Experimental and theoretical study. [Text] / Raj, A., Yang, S. Y., Cha, D., Tayouo, R., & Chung, S. H. // Combustion and Flame -2013, 160(9), 1812–1826. doi:10.1016/j.combustflame.2013.03.010

- Yuan, C. Copper stearate as a catalyst for improving the oxidation performance of heavy oil in in-situ combustion process. [Text] / Yuan, C., Varfolomeev, M. A., Emelianov, D. A., Suwaid, M. A., Khachatrian, A. A., Starshinova, V. L., Al-Muntaser, A. A. // Applied Catalysis – 2018 – A: General, 564, 79–89.

- Chai, J.-D., Long-range corrected hybrid density functionals with damped atom–atom dispersion corrections. [Text] / Chai, J.-D., & Head-Gordon, M. // Physical Chemistry Chemical Physics - 2008, 10(44), 6615. doi:10.1039/b810189b