Влияние присутствия СО2 на каталитическое дегидрирование этана на CrOx/SiO2 катализаторах

Иващенко А.Н.1,2, Тедеева М.А.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Российский Государственный Университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

2Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: anivashchenko@mail.ru

Перспективным методом получения этилена является окислительное дегидрирование этана на металлоксидных катализаторах с участием мягкого окислителя - диоксида углерода. СО2 является парниковым газом, эмиссия которого в атмосферу растёт ежегодно с увеличением темпов роста промышленности. Поэтому дегидрирование этана с участием СО2 является одним из способов вовлечения СО2 в химические реакции, также данный метод позволяет снизить температуру реакции и повысить выход целевого продукта по сравнению с прямым дегидрированием этана.

Высокой каталитической активностью в реакции дегидрирования этана в присутствии СО2 обладают нанесённые хромоксидные каталитические системы, активными центрами которых являются ионы Cr3+ и Cr6+. Концентрация и окислительно-восстановительная способность частиц Cr3+ и Cr6+ зависит природы носителя [1].

Для исследования влияния пористой структуры носителя на активность и селективность хромоксидных катализаторов в реакции дегидрирования этана в присутствии СО2 была синтезирована серия катализаторов 1-15 масс.% CrОх/SiO2 марок Acros (Sуд = 747 м2/г, Vпор=0,427 см3/г), КСКГ (Sуд = 233 м2/г, Vпор=0,782 см3/г), Degussa (Sуд = 136 м2/г, Vпор=0,901 см3/г).

Синтезированные образцы были исследованы физико-химическими методами анализа, такими как: низкотемпературная адсорбция N2, РФА, УФ-ВИД - спектроскопия диффузного отражения, СЭМ – РСМА.

Результаты каталитических испытаний представлены на рисунке 1. Следует отметить, что высокую активность показал образец с наиболее высокой удельной площадью поверхности и на котором преобладают частицы Cr6+.

Рисунок 1- Зависимость конверсии этана (а) и селективности по пропилену (б) от температуры на катализаторе 5 масс.%Cr/SiO2 марок Acros, КСКГ, Degussa.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-73-10106).

Литература

- Tedeeva M.A., Kustov A.L., Pribytkov P.V., Leonov A.V., Dunaev S.F. Degydrogenation of propane with CO2 on Supported CrOx/SiO2 Catalysts//Rus. J. Rhys. Chem. A.– 2018.– № 12.– P. 1879-1884.