Катализаторы на основе модифицированных нанотрубок галлуазита для гидродеоксгенации модельных соединений лигнин-целлюлозной бионефти

Засыпалов Г.О., Недоливко В.В., Боев С.С., Мельников Д.П.

Аспирант, 1 год обучения

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Москва, Россия

E–mail: gleb.zasypalov@mail.ru

В последнее время во многих странах возрастает интерес к производству биотоплива путем пиролиза биомассы. Однако прямое использование бионефти в качестве топлива лимитируется высоким содержанием кислорода [1]. Следовательно, бионефть нуждается в предварительном гидрооблагораживании (гидродеоксигенации). В качестве перспективных катализаторов гидродеоксигенации выступают благородные металлы, в частности Ru, нанесенный на природные мезопористые алюмосиликатные нанотрубки (галлуазит, ГНТ). Их уникальное строение дает возможность направленно модифицировать внутреннюю/внешнюю поверхности. Кроме того, высокая термическая стабильность, механическая прочность и низкая стоимость ГНТ обуславливает их широкое изучение в качестве носителей катализаторов.

В работе было синтезировано два катализатора на основе нанотрубок галлузита c содержанием активного металла – 2% масс. Первый – Ru-содержащий катализатор (Ru/ГНТ). Второй – рутениевый катализатор на основе ГНТ, обработанных 2 М раствором серной кислоты (Ru/ГНТ-М). Активность синтезированных катализаторов в гидродеоксигенации модельного сырья (гваякола) исследовали в диапазоне температур 120-180оС в автоклавах при давлении H2 3.0 МПа.

Рис.1. Кинетика гидродеоксигенации гваякола на катализаторах Ru/ГНТ (а) и Ru/ГНТ-М (б)

Установлено, что образцы катализаторов Ru/ГНТ и Ru/ГНТ-М проявляют высокую удельную активность (TOF 646 ч-1 и 218 ч-1 соответственно). В случае катализатора Ru/ГНТ процесс протекает по маршруту прямого гидрирования с сохранением гидрокси-фрагмента у продуктов реакции (селективность по циклогекснолу 98%). Количественная конверсия (100%) достигается во всем диапазоне температур при использовании катализатора Ru/ГНТ-М. При этом повышенная кислотность модифициронного галлуазита увеличивает долю продуктов деметоксилирования и дегидратации. Селективность по циклогексану составила 12%, по толуолу – 33%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания в сфере научной деятельности, номер темы FSZE-2020-0007 (0768-2020-0007).

Литература

1. E. Roldugina, A. Glotov, A. Isakov, A. Maksimov, V. Vinokurov, E. Karakhanov // Russian Journal of Applied Chemistry – V. 92. – № 8. – 2019.

# Text boxes

а)

б