Исследование закономерностей конденсации пропилена и изобутилена с формальдегидом в присутствии цеолитных катализаторов

Арвисова С.А.,1 Беденко С.П.2

Студент, 2 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических

технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,

Москва, Россия

E–mail: arvisovas@gmail.com

Реакция Принса – это кислотно-катализируемая реакция, основанная на электрофильном присоединению формальдегида к алкену. В зависимости от структуры субстрата и условий реакции продуктами могут быть замещенные 1,3-диолы, 1,3-диоксаны и ненасыщенные спирты [1] Все они являются ценными химикатами, применяемыми в различных областях: производстве мономеров, отдушек, тонком органическом синтезе и др.

Обычно в качестве катализатора для данной реакции применяют вещества с высокой коррозионной активностью – минеральные кислоты (H2SO4, H3PO4) или кислоты Льюиса (AlCl3, ZnCl2 и др.), однако, как было показано ранее, цеолиты являются хорошей альтернативой традиционным гомогенным катализаторам в реакции Принса [2,3].

Главным недостатком цеолитных катализаторов в данном – невысокая избирательность. Из литературы известно [4], что цеолиты характеризуются высокой формоселективностью (shape-selectivity) в различных каталитических процессах, поскольку оптимальная геометрия поры позволяет увеличить избирательность по целевому продукту реакции за счет диффузионных и сферических ограничений. Ввиду данных обстоятельств, нами была изучена конденсация формальдегида с пропиленом в присутствии цеолитов различных структурных типов: H-MFI (Si/Al = 15), H-BEA (12.5), H-MOR (10) и H-FAU (15). Было оценено влияние строения поры, текстурных и кислотных характеристик на активность и избирательность образцов.

| Образец | Конверсия СН2О, % | Селективность по продукту, % |
| --- | --- | --- |
| H-MOR | 14,0 | 21,9 | 10,5 | 34,9 | 17,3 | 9,0 | 6,4 |
| H-FAU | 41,2 | 4,1 | 1,2 | 46,5 | 32,5 | 6,5 | 9,2 |
| H-MFI | 19,9 | 35,7 | 14,8 | 28,0 | 7,8 | 8,9 | 4,8 |
| H-BEA | 45,0 | 2,6 | 1,3 | 56,6 | 20,1 | 9,4 | 10,0 |

Литература

1. Pastor, I.M., Yus, M. The Prins reaction: Advances and applications // Current Organic Chemistry. 2007, №10(11). p. 925–957.

2. Беденко С.П., Дементьев К.И., Третьяков В.Ф. и др. Реакция Принса на гетерогенных катализаторах (обзор) // Нефтехимия. 2020, №4. с. 433–441.

3. Vasiliadou, E.S., Gould, N.S., Lobo, R.F. Zeolite-Catalyzed Formaldehyde-Propylene Prins Condensation // ChemCatChem. 2017, №23(9). p. 4417–4425.

4. Smit, B., Maesen, T.L.M. Towards a molecular understanding of shape selectivity // Nature. 2008, №7179(451). p. 671-678.