Разработка композитного носителя для катализаторов процессов гидрооблагораживания нефтяных фракций

Савинов А.А.,1 Виноградов Н.А.,1 Керенцева А.В.,1 Пимерзин Ал.А.1

Магистрант 1 курса

Самарский государственный технические университет, Самара, Россия.

E–mail: Savinooov13@gmail.com

В настоящее время гидроизомеризация нормальных алканов широко применяется в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности так как позволяет улучшать октановое число бензинов и низкотемпературные свойства дизельных топлив и базовых масел.

В данном процессе применяются бифункциональные катализаторы имеющие как центры гидрирования/дегидрирования, так и кислотные центры.

Центры гидрирования/дегидрирования традиционных катализаторов часто представлены благородными металлами (платина, палладий). Их основным недостатком является высокая чувствительность к каталитическим ядам. Поэтому, лишённые этого недостатка, сульфиды переходных металлов становятся всё более востребованными.

Наличие кислотных центров обеспечивается за счёт модифицирования носителя цеолитами и алюмосиликатами. При этом важно, чтобы носитель обеспечивал не только необходимою кислотность для проведения реакции гидроизомеризации, но и доступ молекул перерабатываемого сырья к активным центрам.

В работе представлены результаты исследования нанесённых CoMo катализаторов на модифицированных алюмооксидных носителях. Носители получали совместной экструзией гидроксида алюминия и модификаторов: MCM-41 и Галлуазит (Hal), SBA, SAPO-11. Катализаторы готовили пропиткой по влагоемкости водными растворами прекурсоров: фосформолибденовая гетерополикислота, карбонат кобальта и лимонная кислота в качестве органического комплексона. Мольное отношение Co/Mo = 1/2.

Реакцию изомеризации н-гексадекана исследовали на лабораторной проточной установке в следующих условиях: температурный интервал 320–360°C; давление 1,5 МПа, расход водорода 1 л/ч, объемная скорость подачи сырья (ОСПС) 1–3 ч–1. Продукты реакции определяли хроматографически. Результаты определения констант скоростей реакций изомеризации и крекинга представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты каталитических испытаний

| Катализатор | Константы скоростей реакции, ×105 моль г-1 ч-1 |
| --- | --- |
|  | 320°С | 340°С | 360° |
|  | kiso | kcr | kiso | kcr | kiso | kcr |
| CoMo/Hal-Al2O3 | 2,3 | 0,6 | 4,2 | 3,7 | 7,6 | 5,9 |
| CoMo/МСМ-41/Hal-Al2O3 | 2,2 | 1,6 | 4,2 | 3,6 | 5,5 | 7,3 |
| CoMo/MCM-41-Al2O3 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 5,9 | 6,7 | 14,7 |
| CoMo/SBA-Al2O3 | 2,4 | 4,3 | 2,7 | 11,5 | 1,9 | 21,7 |
| CoMo/SAPO-11-Al2O3 | 7,2 | 0,8 | 13,6 | 3,5 | 23,5 | 11,1 |
| CoMo/Al2O3 | 0,6 | - | 1,2 | - | 1,7 | 0,7 |

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что добавление алюмосиликатных модификаторов в состав носителя приводит к изменению каталитических свойств как в реакции гидроизомеризации, так и в реакции крекинга. Причиной увеличения констант скоростей реакций вероятнее всего является образование новых связей Al-O-Si и изменение кислотных характеристик.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-79-00293).