Влияние природы прекурсора палладия и введения золота на поведение моно- и биметаллических полимерных катализаторов в реакции Сузуки

Бахвалова Е.С.1,2, Шкерина К.Н.2, Пономарчук Е.Е.2, Никошвили Л.Ж.2

Аспирант 2 курса, кафедра физической химии

1 Тверской государственный университет, Тверь, Россия

2 Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия

E-mail:bakhvalova.es@mail.ru

Палладий содержащие каталитические системы, применяемые в реакции кросс-сочетания Сузуки-Мияура, обладают хорошими свойствами, приводящими к высокой скорости реакции и выходу продукта близкому к 100%.  Тем не менее, большое количество исследований направлено на увеличение активности, селективности и стабильности катализаторов путем легирования палладия различными переходными металлами для создания биметаллических каталитических систем [1].

В рамках данной работы методом пропитки сверхсшитого полистирола марки MN100 разными прекурсорами (PdCl2(CH3CN)2  или Pd(CH3CОО)2) были синтезированы моно- (Pd) и биметаллические (Pd-Au) каталитические системы. В качестве модельной реакции для изучения поведения катализаторов было выбрано кросс-сочетание 4-броманизола (4-БрАн) и фенилбороновой кислоты.

Было обнаружено, что независимо от содержания палладия и природы прекурсора добавление золота в состав катализатора улучшает его характеристики (активность и селективность). При этом биметаллические катализаторы на основе ацетата палладия более активны по сравнению с образцами, синтезированными с применением бис-(ацетонитрил)палладий(II)дихлорида.

Для наиболее активного биметаллического катализатора Au-Pd/MN100, синтезированного с применением Pd(CH3CОО)2 и содержащего 1%(масс.) Pd, было проведено исследование влияния типа реактора. Помимо реактора качания был использован термостатируемый реактор, установленный на магнитной мешалке. Показано, что реакция кросс-сочетания идет эффективнее в реакторе с перемешиванием магнитной мешалкой. Катализатор Au-Pd/MN100 позволил довести реакцию до 100% конверсии 4-БрАн за 15 мин при сохранении селективности по целевому продукту реакции (4-метиксибифенил) порядка 94-95%. Важно подчеркнуть, что в случае реактора с перемешиванием магнитной мешалкой активность катализатора оказалась выше, несмотря на то, что нагрузка на катализатор (соотношение 
С4-БрАн(моль/л)/СPd(моль/л)) была в 1.7 раза выше по сравнению с реактором качания. Как было обнаружено, скорость перемешивания оказывает слабое влияние на протекание кросс-сочетания, поэтому более высокая конверсия 4-БрАн в реакторе с перемешиванием магнитной мешалкой, вероятно, не связана с ограничениями массопереноса. Наблюдаемое различие может быть связано с составом газовой фазы (азот в одном случае и воздух в другом). Как отмечалось в исследовании [2], использование окислительной атмосферы может ускорить кросс-сочетание за счет формирования пленки PdO на поверхности наночастиц.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №20-19-00386).

Литература

1. Dang-Bao, T., Pla, D., Favier, I., Gómez, M. Bimetallic Nanoparticles in Alternative Solvents for Catalytic Purposes // Catalysts. 2017. V. 7. P. 1–33.

2. Collins, G., Schmidt, M., O'Dwyer, C., Holmes, J.D., McGlacken, G.P. The Origin of Shape Sensitivity in Palladium-Catalyzed Suzuki-Miyaura Cross Coupling Reactions // Angew. Chem. Int. Ed. 2014. V 53. Р. 4142–4145.