Наноструктурированные палладиевые катализаторы селективного гидрирования ацетилена

Решетина М.В., Мельников Д.П., Засыпалов Г.О.

Студент, 4 курс бакалавриат

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail:reshetina1999@gmail.com

Низшие олефины являются важнейшими мономерами для нефтехимического синтеза, которые используются в качестве сырья для производства целого ряда полимеров [1]. Основным способом получения низших олефинов является пиролиз углеводородного сырья. Извлекаемые из продуктов пиролиза олефиновые фракции содержат примеси ацетиленовых и диеновых углеводородов, которые являются ядами для катализаторов полимеризации. В частности, этан-этиленовая фракция может содержать до 2% ацетилена, при этом на стадии полимеризации этилен должен содержать не более 1 ppm ацетилена. В промышленности ацетиленовые и диеновые примеси удаляют путем их селективного гидрирования. Основной проблемой при этом является достижение высокой селективности по соответствующим олефинам.

Для решения этой проблемы были разработаны катализаторы на основе Pd, нанесенного на алюмосиликатные нанотрубки галлуазита. Галлуазит (ГНТ) представляет собой многослойные нанотрубки, с внешним диаметром 30-50 нм, внутренним- 10-20 нм и длиной 0,5 -2 мкм. Нанотрубки галлуазита имеют структуру скрученных пластин каолина, причем внутренняя поверхность состоит из оксида алюминия и заряжена положительно, а внешняя поверхность – из диоксида кремния и заряжена отрицательно, что позволяет проводить направленную модификацию внутреннего пространства или внешней поверхности.

В данной работе синтезирован ряд катализаторов Pd/ГНТ, при этом в качестве прекурсоров были использованы хлорид палладия, который растворяли в соляной кислоте, аммиачной воде или водном растворе хлорида натрия, а также ацетат палладия, который растворяли в ацетоне. С помощью просвечивающей электронной микроскопии была исследована локализация палладия на внутренней и наружной поверхности нанотрубок, а также определен средний размер наночастиц металла, в зависимости от условий синтеза. Текстурные характеристики полученных катализаторов были исследованы с помощью метода низкотемпературной адсорбции азота.

Рисунок 1 – Изображения ПЭМ катализаторов Pd/ГНТ и распределение наночастиц Pd на их поверхности по размерам

Катализаторы были исследованы в реакции селективного гидрирования ацетилена. Установлено влияние локализации наночастиц палладия на активность катализаторов и селективность по этилену. Были определены наиболее перспективные образцы для дальнейшего промотирования с целью повышения селективности при сохранении конверсии ацетилена.

Работа выполнена в рамках государственного задания РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, номер проекта FSZE-2020-0007 (0768-2020-0007).

Литература

- Melnikov, D., Stytsenko, V., Saveleva, E., Kotelev, M., Lyubimenko, V., Ivanov, E., Glotov, A., Vinokurov, V. Selective Hydrogenation of Acetylene over Pd-Mn/Al2O3 // Catalysts. Catalysts – 10(6) – 624.