Исследование влияния Nb на ГДС активность Nb-Mo/Al2O3 катализаторов

Тимошкина В.В

Аспирант, 2 год обучения

Самарский государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Самара, Россия

E–mail: timoshkina.vv@samgtu.ru

Гидропроцессы являются одними из наиболее важных в современной нефтяной промышленности. Они позволяют удалять нежелательные, например, серосодержащие соединения из нефтяных фракций и повышать качество товарных продуктов. Однако технологии гидроочистки нуждаются в постоянной оптимизации и наиболее логичным направлением является совершенствование катализаторов.

Одним из способов повышения эффективности катализаторов гидроочистки является введение в их состав неорганических модификаторов. [1] Интересно, что Nb-содержащие соединения могут применяться в катализе как в качестве активного компонента или модификатора, так и в качестве носителя. [2] Целью исследования является изучение реакций гидроочистки нефтяных дистиллятов на триметаллических сульфидных катализаторах, содержащих Nb.

Рис. 1. Константа скорости реакции ГДС ДБТ при Т=320-340 °С.

Для проведения испытаний была приготовлена серия из трех Nb-Mo/Al2O3 катализаторов и Mo/Al2O3 катализатора сравнения. Общее содержание металлов на катализаторе принималось равным 10%, однако изменялось мольное отношение Nb:Mo – 0:1; 1:11; 3:9; 6:6 (Образцы Mo, MoNb-1, MoNb-3, MoNb-6). Катализаторы синтезировали методом пропитки носителей по влагоемкости совместным раствором фосфорномолибденовой кислоты и оксалата ниобия. Активность образцов в реакции гидродесульфуризации (ГДС) дибензотиофена (ДБТ) определяли на лабораторной проточной установке. Условия проведения испытаний: температура 320-340°C, давление 3,0 МПа, ОСПС=4,5-9 ч-1, Н2/сырье - 600 нл/л. Сырье: смесь ДБТ (0,86 % мас.) и нафталина (3 % мас.) в толуоле. Состав катализата анализировали хроматографически.

Активность катализаторов в реакции гидрогенолиза модельных соединений оценивали по величине константы скорости реакции (рис.1). При добавлении Nb в состав Mo-катализаторов гидроочистки, каталитическая активность увеличивается, достигая максимального значения при мольном соотношении Nb:Mo = 3:9, образец MoNb-3. Дальнейшее увеличение количества Nb (до мольного Nb:Mo = 6:6) отрицательно сказывается на степени превращения ДБТ. Образец сравнения, полученный без Nb, обладал более низкой активностью, чем модифицированные аналоги.

Экспериментальные данные показывают, что добавление небольших количеств ниобия в состав катализаторов гидроочистки увеличивает их активность, поэтому данное направление является перспективным для дальнейшего исследования.

Литература

1. León J. N.et al. Recent insights in transition metal sulfide hydrodesulfurization catalysts for the production of ultra-low sulfur diesel // Catalysts. 2019, №1(9), p. 1–26.

2.Ding S. et al. Niobium modification effects on hydrodesulfurization of 4,6-DMDBT catalyzed on Ni-Mo-S active sites // Fuel. 2019, №October (237), p. 429–441.