Получение плёнок CH3NH3PbI3 путём окисления металлического свинца полигалогенидами метиламмония в неполярных растворителях

Судаков А.А., Белич Н.А.

Студент 4 курса бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах,

Москва, Россия

sdkv978@gmail.com

Солнечные элементы на основе гибридных галогенидов свинца («перовскитные солнечные элементы») являются одним из наиболее актуальных объектов исследований современной фотовольтаики благодаря высоким достигнутым значениям КПД и низкой потенциальной стоимостью производства данных материалов [1]. Растворные методы нанесения плёнок гибридных галогенидов, с помощью которых в настоящее время получают элементы с рекордными значениями КПД, являются сложно масштабируемыми в связи с особенностями кристаллизации конечных соединений и их прекурсоров из полярных апротонных растворителей [2]. Это обуславливает актуальность задачи разработки новых химических подходов для получения тонких пленок гибридных галогенидов на поверхностях большой площади.

В работе будут представлены результаты развития одного из новых масштабируемых подходов для синтеза плёнок гибридных галогенидов свинца посредством превращения тонких пленок металлического свинца в гибридный перовскит при взаимодействии с реакционным полииодидным расплавом (РПР) на основе йодида метиламмония состава CH3NH3I-nI2 (MAI-nI2). Этот подход может быть реализован, в частности, путём нанесения РПР на металлический свинец в виде растворов в органических растворителях, что позволяет управлять реакционной способностью реагентов и более точно дозировать прекурсоры.

Цель данной работы – развитие методики получения светопоглощающих плёнок MAPbI3 посредством окисления пленок металлического свинца непосредственно в растворах полигалогенидов в неполярных растворителях для последующего применения полученных плёнок в качестве светопоглощающего слоя перовскитных солнечных элементов. Для этого были поставлены следующие задачи: определение растворимости полигалогенидов метиламмония в толуоле; установление динамики конверсии металлического свинца в гибридный перовскит в зависимости от концентраций реагентов в растворе посредством in-situ фотолюминесцентной спектроскопии; выявление экспериментальных условий для получения однофазных плёнок с требуемой морфологией; сборка тестовых перовскитных солнечных элементов для апробирования полученных плёнок в качестве светопоглощающего функционального материала.

На текущем этапе экспериментальной работы была отработана методика исследования динамики конверсии Pb → MAPbI3 в растворе MAI-I2-толуол с помощью in-situ фотолюминесцентной спектроскопии (ФЛ);  установлена возможность оценки полноты конверсии Pb и частичного отслаивания пленки MAPbI3 от подложки методом in-situ ФЛ. Были выявлены экспериментальные условия (состав реакционного раствора, время процесса) получения однофазных плёнок MAPbI3 с помощью контролируемого окисления плёнок Pb c использованием растворных систем MAI-nI2-толуол.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 19-73-30022.

Литература

1. M. H. Shubbak, “Advances in solar photovoltaics: Technology review and patent trends,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 115, no. July, p. 109383, 2019, doi: 10.1016/j.rser.2019.109383.

2. A. A. Petrov et al., “New Insight into the Formation of Hybrid Perovskite Nanowires via Structure Directing Adducts,” Chem. Mater., vol. 29, no. 2, pp. 587–594, 2017, doi: 10.1021/acs.chemmater.6b03965.