Оксид галлия, легированный ниобием, в качестве сенсорного материала.

Андреев М.Д.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: andreev@inorg.chem.msu.ru

Полупроводниковые газовые сенсоры могут быть использованы для экологического контроля и обеспечения безопасности на промышленных предприятиях. Перспективным является создание распределенных сетей газовых сенсоров, позволяющих реагировать на изменения состава атмосферы.

В настоящее время их применение ограничено рядом негативных явлений, связанных со стабильностью сенсорных материалов [1]. Одним из наиболее важных факторов нестабильности является деградация свойств сенсорного материала в процессе работы сенсора из-за агрегации нанокристаллитов, которая приводит к уменьшению удельной площади поверхности и непредсказуемому изменению электропроводности чувствительного элемента. В семействе металлоксидных полупроводников n-типа известна стабильность сенсорных свойств Ga2O3[2].

Оксид галлия характеризуется широкой запрещенной зоной 4.9 эВ, которая определяет его высокое сопротивление в диапазоне рабочих температур сенсоров 300–500 °С. Описано применение Ga2O3 в качестве высокотемпературного кислородного сенсора [2], газового сенсора при легировании его акцепторными добавками [3,4]. Подавляющее большинство работ связано с получением тонких пленок Ga2O3 методом магнетронного напыления и характеризацией их морфологии и сенсорных свойств.

Целью данной работы было увеличение проводимости  и сенсорного отклика сенсорных материалов на основе Ga2O3 путём легирования его донорной примесью катиона Nb(V).

Образцы получали методом распылительного пиролиза аэрозоля в пламени. После синтеза образцы отжигались в печи в токе сухого воздуха. Были получены серии образцов, содержащие 0, 1, 2, 4 % мол. Nb, каждая серия отжигалась при температурах 500, 700, 800, 900 °C. Были исследованы фазовый состав, удельная площадь поверхности, величина ширины запрещенной зоны образцов, измерены сенсорные свойства по отношению к ацетону, CH3OH и H2 в концентрации 20 млн-1.

Показано, что при увеличении степени легирования ширина запрещенной зоны падает, обратная зависимость наблюдается при увеличении температуры отжига. При всех температурах отжига наибольшей удельной площадью поверхности обладают образцы, содержащие 1% мол. Nb. Легирование позволяет увеличить электропроводность материалов на основе Ga2O3 и их сенсорный отклик по отношению к тестовым газам.

Литература

1. Korotcenkov, G. et al. (2011). Sensors and Actuators, B: Chem,156, 527–538;

2. Fleischer, M. et al. (1992). Sensors and Actuators: B. Chem, 6(1–3), 257–261;

3. Dyndal, K. et al. (2020). Sensors (Switzerland), 20(11);

4. Wang, J. et al. (2020). Journal of Alloys and Compounds, 814;

# Text boxes

Рисунок 1: Зависимость сенсорного отклика от температуры и степени легирования для образцов, отожженных при 800 °C.