Синтез люминесцентных металлорганических комплексов платины(II) с пинцерным N^C^N-лигандом

Лунёва Е. Е.,1 Соломатина А. И.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: yevgeniyalunyova@gmail.com

Явление люминесценции находит широкое применение во многих отраслях научных и технических сфер – электронике, медицине, оптике и др. Использование люминесцентных меток является актуальным для микроскопии, так как позволяет получать микрофотографии биологических образцов с высоким разрешением. Более длительные времена жизни фосфоресцентных соединений обуславливают преимущество применения комплексов переходных металлов в биоимиджинге [1].

Получение 1,3-ди(1-фенил-1Н-фенатро[9,10-d]имидазол-2-ил) бензола, в качестве лиганда, проводилось из фенантрен-9,10-диона, анилина и изофтальдегида при 70 °C (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема синтеза лиганда

На основании данного лиганда была получена серия комплексов платины. Синтез комплекса осуществлялся из K2[PtCl4] в растворе уксусной кислоты при температуре её кипения с обратным холодильником. Последующая функционализация комплекса проводилась с замещением атома хлора на ацетонитрил, пиридин и 4-хлорфенилизонитрил при 25±2 °С с Ag[PF6] без доступа света. Замещение атома хлора на фенилацетилен происходило по реакции переметаллирования без восстановительного элиминирования (рисунок 2). Соединения были охарактеризованы методами ядерного магнитного резонанса, рентгено-структурного анализа и масс-спектрометрией.

Рисунок 2 – Структуры целевых комплексов с функционализацией лигандным окружением

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федераци МК-1953.2021.1.3, с использованием оборудования Научного парка СПбГУ: ресурсных центров «Методы анализа состава вещества», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Магнитно-резонансные методы исследования» Научного парка СПбГУ.

Литература

- Solomatina A. I.  Luminescent organic dyes containing a phenanthro [9, 10-D] imidazole core and [Ir(N^C)(N^N)]+ complexes based on the cyclometalating and diimine ligands of this type / A. I. Solomatina, K. M. Kuznetsov, V. V. Gurzhiy, V. V. Pavlovskiy, V. V. Porsev, R. A. Evarestov, S. P. Tunik // Dalton Transactions. – 2020 – Vol. 49. – №. 20. – P. 6751-6763.