Новая структурная модификация Nd(SeO3)(HSeO3)∙2H2O

Муртазоев А.Ф.

Аспирант 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: alisher@inorg.chem.msu.ru

Комбинирование в кристаллической структуре соединений тригонально пирамидальных блоков по типу SeO32- либо TeO32- и тетраэдрических блоков таких как PO43- или SO42-, вызывает интерес с точки зрения фундаментальных вопросов структурного дизайна, так как их взаимодействия при формировании анионного каркаса не изучены. Существующего массива известных соединений с такими структурными блоками весьма мало для формирования четкой картины и обобщения основных структурных черт данного семейства структур. В связи с чем возникает задача о целенаправленном поиске соединений, в структуре которых имеются вышеуказанные структурные блоки.

В ходе поиска новых соединений в системе Nd-Se-Co-S-O-H по аналогии с соединениями общего состава Ln2M(TeO3)2(SO4) (M=Co,Zn; Ln=Y-Lu) [1] гидротермальным методом был получен новый моноклинный политип ранее известного соединения Nd(SeO3)(HSeO3)∙2H2O. Исследование структуры, которого показало, что в ней наблюдется разупорядочение укладки слоёв.

Параметры элементарной ячейки для известной ромбической модификации: P212121, a = 6.699(4) Å, b = 7.101(1) Å, c = 16.39(2) Å, Z = 4[2], а для новой моноклинной: P21/c, a = 7.0815(2) Å, b = 6.6996(2) Å, c = 16.7734(5) Å, β = 101.256(1)° Z = 4, wR(F2)=0.061, S=1.55.

В общих чертах структура моноклинного политипа не отличается от структуры ромбических политипов семейства состава R3+(SeO3)(HSeO3)·2H2O (R3+=Sm, Nd, Tb)[4,3,5], которую составляют электронейтральный гетерополиэдрические слои {Nd(SeO3)(HSeO3)(H2O)}∞ параллельно (001) и обладают характерной анионной топологией типа уранофена. Атомы Nd имеют одну кристаллографический независимую позицию и находятся в окружении семи O(Nd-O≈2.456Å), и одного ОН(Nd-OH=2.443(4)Å) аниона. Слои между собой связаны через водородные связи молекул воды (OH–H∙∙∙O≈2.849), находящихся межслоевом пространстве.

Для нового политипа сняты ИК и КР спектры, в которых наблюдаются характерные моды колебаний для O-H, H2O, O-Se-O, HSeO3-, SeO32-.

Проводится расчет методом DFT для определения энергии кристаллических структур обеих политипов, что поможет уточнить устойчивость моноклинного политипа.

Автор выражает благодарность к.г.-м.н. Аксёнову С. М. за помощь с определением структуры. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект №. 20-77-10065).

Литература

1. Lin J., Diefenbach K., Silver M. A., Dalal N. S., Albrecht-Schmitt T. E. Structure−Property Correlations in the Heterobimetallic 4f/3d Materials Ln2M(TeO3)2(SO4) (Ln = Y, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, or Lu; M = Co or Zn) // Cryst. Growth Des. 2015. V. 15. Iss. 9. P. 4606–4615.

2. Milagros P., Enjalbert R., Castro А., Trombe J.-C., Galy J. Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Nd(HSeO3)(SeO3)∙2H2O. // J. Solid State Chem. 1994. V. 108. P.87-93.

3. Koskenlinna, M., Mutikainen, I., Leskelä, M. Niinistö, L. Sm(HSeO3)(SeO3)∙2H2O // Acta Crystallogr. Sect. C Cryst. Struct. Commun. 1994. V. 50. P. 1384–1386.

4. Burns W. L., Ibers J. A. Syntheses and structures of three f-element selenite/hydroselenite compounds. // J. Solid State Chem. 2009. V. 182. P. 1457–1461.