Синтез и строение дикарбоксилатсодержащих комплексов уранила

с изоникотиновой кислотой

Рогалева Е.Ф., Сорокина А.Д.

Аспирант, 4 год обучения

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, химический факультет, Самара, Россия

E-mail: e.f.rogaleva@gmail.com

Существенное значение для неорганической и координационной химии имеет решение задач направленного синтеза соединений, в том числе координационных полимеров, которые активно исследуются в последние десятилетия в связи с практической значимостью получаемых на их основе материалов. Нами синтезированы и изучены новые уранорганические координационные полимеры [UO2(C4H4O4)(isonic)2] (I) и UO2(C5H6O4)(isonic)(H2O) (II) (isonic - пиридин-4-карбоновая (изоникотиновая) кислота), в которых в качестве мультифункциональных лигандов (линкеров) выступают анионы дикарбоновых кислот – янтарной и глутаровой.

Соединения I и II были получены методом изотермического испарения водного раствора, содержащего UO3, янтарную (соответственно глутаровую) и изоникотиновую кислоты в мольных соотношениях 1 : 3 : 3 (I) и 1 : 4 : 3 (II).

Методом рентгеноструктурного анализа изучено строение кристаллов полученного координационного полимера I. Координационные числа всех атомов в структуре определены с помощью метода пересекающихся сфер [1]. Установлено, что координационным полиэдром (КП) атома урана является пентагональная бипирамида UO7, в которой два атома кислорода в аксиальных позициях принадлежат уранильной группировке. В экваториальной плоскости КП три экваториальных атома кислорода принадлежат двум кристаллографически разным сукцинат-анионам, один из которых проявляет тип координации Q02, а другой – В2. Сукцинат-ионы типа Q02 связаны с каждым из двух атомов урана бидентатно, а сукцинат-ион типа В2 тоже связывает два атома урана, но с каждым из них он связан монодентатно. Несмотря на разную кристаллохимическую роль, оба типа сукцинат-ионов имеют одинаковую трансоидную φ3-конформацию. И, завершая пентагональнобипирамидальное окружение, атом U координирует две молекулы изоникотиновой кислоты, которые являются монодентатными лигандами M1 и находятся в виде цвиттер-ионов. Структурными единицами кристаллов I являются бесконечные цепочки, совпадающие с составом соединения [UO2(C4H4O4)(C6H5NO2)2], которые принадлежат к кристаллохимической (КХ) группе  АQ020.5B20.5M12, где A = UO22+, Q02 и B2 = C4H4O42-, а M1 = C6H5NO2, комплексов уранила. Типы координации и КХ формулы записаны согласно [2].

Результаты термогравиметрического и ИК спектроскопического исследования позволяют предположить, что II имеет координационную формулу [(UO2)2(C5H6O4)2(isonic)2(H2O)]⋅H2O. Структура II аналогична по строению комплексу глутарата уранила, в котором роль электронейтрального лиганда играет тетраметилкарбамид [3]. Структура кристаллов построена из бесконечных лент состава [(UO2)2(C5H6O4)2(isonic)2(H2O)] с КХ формулой A2Q022M13 (A = UO22+, Q02 = C5H6O42-, M1 = C6H5NO2 и H2O) и содержит внешнесферные молекулы воды.

Литература

1. Сережкин В.Н., Михайлов Ю.Н., Буслаев Ю.А. // Журн. неорган. химии. 1997. Т. 42. № 12. С. 2036.

2. Serezhkin V.N., Vologzhanina A.V, Serezhkina L.B. et al. // Acta Cryst. B. 2009. V. 65. № 1. P. 45.

3. Новиков С.А., Сережкина Л.Б., Григорьев М.С. и др. // Журн. неорган. химии. 2017. Т. 62. № 1. С. 53.