Влияние активных добавок пористого стеклокомпозита на снижение интенсивности электромагнитной волны крайневысокой частоты

Семенова В.И.

Аспирант 4 года обучения

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

НОЦ Н.М.Кижнера, Томск, Россия

E–mail: stebeneva_valeriya@mail.ru

Структура пористого материала обеспечивает снижение интенсивности электромагнитного излучения (ЭМИ) за счет размера, формы пор и общей пористости. Придать дополнительный эффект возможно за счет введения в состав материала активных наполнителей, преобразующих энергию электромагнитного поля в другие виды энергии за счет диэлектрических и магнитных потерь материала.  В данной работе рассмотрено влияние добавок полупроводникового типа на диэлектрические потери и коэффициент поглощения ЭМИ пористым материалом. Для исследования выбран диапазон гигагерцевого излучения крайневысоких частот (30 – 300 ГГц), что обусловлено востребованностью радиопоглощающих материалов в данной развивающейся области [1]. В качестве базового пористого материала используется ранее разработанный образец [2].

В качестве активных добавок выбраны соединения полупроводникового типа, представленные чистым карбидом кремния (№1), смесью карбида кремния и арсенида галлия (60 и 40 мас. % соответственно) (№2), а также смесью оксидов железа (Fe3O4 и Fe2O3, 80 и 20 мас.% соответственно) (№3). Критерием эффективности снижения интенсивности ЭМИ является коэффициент поглощения ЭМИ и тангенс диэлектрических потерь (таблица 1).

Таблица 1 – Электрофизические и химические свойства активных добавок

| № добавки | Средний размер частиц, мкм | Оптимальная концентрация, мас.% | Средний размер пор композита, мм | Диэлектрическая проницаемость статическая, отн.ед. | Тангенс диэлектрических потерь на частоте, отн.ед | Коэффициент поглощения на частоте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 120 ГГц | 250 ГГц | 120 ГГц | 250 ГГц |
| 1 | 6 | 30 | 2,4 | 7,5 | 0,12 | 0,3 | 89 | 95 |
| 2 | 33 | 20 | 1,6 | 13,1 | 0,32 | 0,2 | 67 | 80 |
| 3 | 160 | 10 | 1,5 | 14,2 | 2,00 | 2,5 | 77 | 85 |

Из данных о тангенсе диэлектрических потерь следует, что тип химической связи оказывает наибольшее влияние на преобразовании энергии. Смесь оксидов железа (№3) наиболее эффективно обеспечивает затрату энергии ЭМИ за счет электронных и ионных колебаний. В случае оценки коэффициента поглощения ЭМИ высокая концентрация карбида кремния (№1), а также высокая дисперсность и размер пор обеспечивают наибольшую степень поглощения порядка 95 %. Следовательно, природа активной добавки оказывает наибольшее влияние на преобразование энергии, но для поглощения ЭМИ также важен размер пор и концентрация добавки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке научного проекта РФФИ № 19-33-90099.

Литература

1. Seckin S. Dielectric properties of low-loss polymers for mmW and THz applications // J. Infrared. 2019. V. 40. P. 557-573.

2. Патент 2707656 C1. Российская Федерация, МПК H01Q 17/00 (2006.01). Состав и способ получения материала, поглощающего электромагнитное излучение: № 2019111459: заявл. 17.04.2019: опубл. 28.11.2019 / Казьмина О.В., Семенова В.И., Сусляев В.И., Дорожкин К.В.  - 9 с.