Фазовые равновесия в сернокислотных растворах щелочных металлов

Тимаков И.С., Коморников В.А., Зайнуллин О.Б.

Сотрудник, инженер-исследователь

Федеральное государственное учреждение «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук», Москва, Россия

E–mail: i.s.timakov@gmail.com

Одним из интересных и практически важных свойств кристаллов семейства MmHn(AO4)(m+n)/2⸱yH2O (где M = K, Rb, Cs, NH4; AO4 = SO4, SeO4, HРO4, HAsO4) представляется наблюдаемая протонная проводимость при относительно невысоких температурах, которая является структурно-обусловленным свойством и практически не зависит от влажности. Эти кристаллы представляют собой особый класс водородосодержащих соединений, в которых реализующиеся фазовые переходы (ФП) приводят к разупорядочению водородных связей. В результате ФП радикально изменяются физико-химические свойства кристаллов, в частности наблюдается протонная проводимость порядка 10–3 – 10–1 Ом–1·см–1. Благодаря таким свойствам данные кристаллы являются перспективными материалами для создания различных электрохимических устройств и активно изучаются на протяжении последних десятилетий.

С целью получения новых соединений семейства MmHn(AO4)(m+n)/2⸱yH2O была проведена масштабная работа по изучению фазовых равновесий в четырёхкомпонентных водно-солевых системах: K2SO4 – (NH4)2SO4 – H2SO4 – H2O [1], K2SO4 – Rb2SO4 – H2SO4 – H2O [2] и Rb2SO4 – (NH4)2SO4 – H2SO4 – H2O. В результате были разграничены области кристаллизации, установлены значения растворимости и определены условия воспроизводимого получения крупных монокристаллов большого числа твердых растворов, часть из которых была получена впервые: (Kx(NH4)1-x)2SO4, (Kx(NH4)1-x)3H(SO4)2, (Kx(NH4)1-x)9H7(SO4)8⸱yH2O, Kx(NH4)1-xHSO4, (KxRb1-x)2SO4, (KxRb1-x)3H(SO4)2, (KxRb1-x)9H7(SO4)8⸱yH2O, KxRb(1-x)HSO4, (Rbx(NH4)1-x)2SO4, (Rbx(NH4)1-x)3H(SO4)2 и Rbx(NH4)1-xHSO4

Так, опираясь на полученную информацию о расположении фазовых полей, были наглядно визуализированы фазовые диаграммы исследуемых систем: K2SO4 – (NH4)2SO4 – H2SO4 – H2O, K2SO4 – Rb2SO4 – H2SO4 – H2O и Rb2SO4 – (NH4)2SO4 – H2SO4 – H2O.

Кроме того, выполнены исследования свойств полученных моно- и поликристаллических образцов комплексом физико-химических методов, включая импедансную спектроскопию, дифференциальную сканирующую калориметрию и микроскопию в поляризованном свете при различных температурах.

Литература

1. Komornikov V.A., Timakov I.S., Makarova I.P., Selezneva E.V., Grebenev V.V., Zainullin O.B. The Study of Phase Equilibria and Superprotonic Crystals in the (NH4)2SO4 – K2SO4 – H2SO4 – H2O system // J. Phys. Conf. Ser. 2020. V. 1686. P. 012048.

2. Коморников В.А., Гребенев, В.В., Тимаков И.С., Ксенофонтов Д.А., Андреев П.В., Макарова И.П., Селезнева Е.В. Получение сложных гидросульфатов ряда K3H(SO4)2 – Rb3H(SO4)2 (Часть I) // Кристаллография. 2019. Т. 64(3). С. 447-452.