Исследование путей синтеза модифицированных квантовых точек CdTe в водных растворах

Беликов Н.Е.,1 Мельникова И.А.2

Старший научный сотрудник

1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия

2МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

E–mail: nikolay@belikov.me

Стабильность и широкий диапазон оптических параметров флуоресценции квантовых точек (quantum dots, QDs), делают их наиболее перспективными флуорофорами для применения в различных областях.

Для разработки протоколов селективного мечения различных рекомбинантных белков-мишеней, содержащих гексагистидиновый тег, нам необходимо было разработать технологию получения высококачественных препаратов CdTe QDs, модифицированных различными лигандами в водных растворах. Среди известных в литературе вариантов гидротермального синтеза препаратов CdTe QDs: а) генерация предшественника (Te2-) – раствора теллуроводорода (H2Te) in situ из системы Al2Te3 / H2SO4, b) генерация предшественника (Te2-) - раствора NaHTe in situ из системы Te / NaBH4, c) генерация предшественника (Te2-) in situ из Me2TeO3 восстановлением NaBH4, нами была выбрана и существенно модифицирована технология получения препаратов водорастворимых квантовых точек CdTe, стабилизированных серусодержащими лигандами, методом гидротермального синтеза, изображенная ниже:

В качестве исходных предшественников нами были выбраны наиболее доступные соли Cd и Te. Проведенные пилотные эксперименты позволили подобрать и оптимизировать следующие параметры процесса: порядок смешения реагентов, их соотношение, температуру основной реакции, рН основной реакции (значения диапазона pH от 9 до 12), выбор серу-содержащих лигандов и восстановителя, температурные параметры и длительность рефлюсинга реакционной массы, растворитель для процедуры размер-селективного осаждения, скорость и длительность центрифугирования. Был протестирован ряд различных серу-содержащих лигандов с терминальной полярной карбоксильной группой (среди них наиболее оптимальным лигандом оказалась 3-меркаптопропионовая кислота), Спектральные данные синтезированных препаратов CdTe, стабилизированных 3-меркаптопропионовой кислотой, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Физико-химические характеристики препаратов CdTe QDs.

|  | pH 9 | pH 12 |
| --- | --- | --- |
| Максимум основного пика в спектре флуоресценции, нм | 520 | 642 |
| Ширина полосы флуоресценции при половине высоты FWHM, нм | 45 | 70 |
| Максимум длины волны поглощения первого экситона, нм | 488 (±3) | 610 (±10) |
| Диаметр частиц, нм | 1,9 (±0,2) | 3,7 (±0,2) |
| Коэффициент молярной экстинкции, ε (л·моль-1·см-1) | 4,3(±0,9)·104 | 1,6(±0,2)·105 |

Таким образом, нами была разработана и успешно апробирована технология получения линейки препаратов CdTe QDs с запрограммированными оптическими параметрами флуоресценции от 520 до 642 нм.

Работа была частично поддержана грантами РФФИ (проекты № 20-03-00139, № 17-00-00165 комфи).