Физико-химическое исследование циклогексанкарбонатов кальция

Гельдиева Г.Г.

Преподаватель

Туркменский государственный университет имени Махтумкули,

кафедра неорганической и аналитической химии, Ашхабад, Туркменистан

E-mail: gulyageldiyewa@mail.ru

Сельскохозяйственное производство является крупнейшим потребителем фосфорнокислых солей кальция, используемых в качестве удобрений фосфора. Однако применение их сдерживается рядом факторов, основным из которых является pH среды. Известно, что в карбонатных почвах, где pH≥7 независимо от вида и состава, усвояемость фосфорных удобрений, определяемая их гидролизуемостью, не превышает 25-35% (1-3(.

Следовательно, в карбонатных почвах разложение (гидролизуемость) является определяющим фактором качества удобрений фосфора. В связи с этим, в данной работе проводились изучения разложения (гидролиза) трикальцийфосфата при pH≥7 с участием в системе “Ca3(PO4)2 – НL – H2O” органических компонентов.

На основании исследований было установлено, что лимитирующей стадией реакции разложения Ca3(PO4)2 является процесс связывания ионов кальция органическим анионом в устойчивые комплексные соединения. Для выяснения данного предположения, исходя из того, что Ca2+ относится к “жестким кислотам Льюиса”, предварительно было проведено модельное исследование реакций комплексообразования кальция с органическими лигандами.

В модельном исследовании особое внимание было уделено поиску технологически удобных лигандов. В нашем примере такими оказались циклогексанкарбоновая, циклогексануксусная и некоторые другие кислоты.

В ходе исследования была изучена реакция циклогексанкарбоновой кислоты с ионами кальция, где для вновь полученного соединения найденные значения элементного состава хорошо согласуются с рассчитанными для формулы [Ca(ЦГК)2]·H2O.

ИКС анализы показывают образование производных кальция с хелатным циклом строения. ΔС-O, представляющий разность С-O и С-O колебаний, принадлежащих к COOH группе, составляет 134 см-1 (4(.

Эбулиоскопическое (в бензоле) измерение молекулярной массы позволяет предположить о мономерности образуемого соединения.

Анализы изучения растворимости модельного соединения (63,20%) и соединений смеси, полученных в результате разложения Ca3(PO4)2 с НЦГК (74,63% в пересчёте на модельную 62,30%), показывают возможность протекания в системе “Ca3(PO4)2 – НЦГК – H2O” реакции с образованием [Ca(ЦГК)2]·H2O.

Литература

1. Горяев М. И., Артамонов А. Ф., Пиотровский С. В. Стимуляторы роста из продуктов переработки нефти // Сахарная свекла. 1977. №4. С. 49-52.

2. Денлиев Н. Д., Кононов А. В. и др. Способ получения органоминерального удобрения. А. С. SU 1768568 А1, СССР. С 05F 11/00, С 05 G 5/00 № 4751068/15. 1992. Бюл. №38.

3. Kiçiýew Ç., Amangulyýew M., Nurow R. we başg. Ca3(PO4)2 –H2O we Ca3(PO4)2 – HL – H2O ulgamlarynda pH baglylykda kalsiý fosfatlarynyň ereýjiligini we gidrolizini öwrenmek // Bilim. 2019. №3. S. 77-78

4. Ниязов А. Н., Вахабова Х. Д., Золотарёва Ю. В., Абдуллаев Ф. З. Исследование циклоалкилкарбоновых кислот методами газо-жидкостной хроматографии и инфракрасной спектроскопии // Изв. АН ТССР. Сер. ФТХ и ГН. 1969. №5. С. 95-101.