Оксид церия: поверхностная модификация и применение в качестве допанта катионообменных мембран

Юрова П. А.

Аспирант 4 года обучения

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E–mail: polina31415@mail.ru

В современных технологиях наночастицы оксида церия используются для различных целей, в частности, в качестве допанта ионообменных мембран [1]. Ранее было показано, что присадка на поверхность оксидов различных функциональных групп приводит к увеличению эффективности модификации ионообменных мембран [2, 3]. При этом данные для поверхностно модифицированного оксида церия в литературе отсутствуют. Интересной особенностью оксида церия является возможность его получения как из трехвалентно, так и из четырёхвалентного прекурсора, причём на поверхности частиц оксида могут происходить переходы CeIII ( CeIV.

Целью работы был синтез образцов оксида церия, поверхностно функционализированных фосфорно- и сульфокислотными группами, а также изучение композиционных материалов на основе их и катионообменной мембраны МФ-4СК.

Образцы оксида церия были получены из соединений четырёх- и трёхвалентного церия ((NH4)2CeIV(NO3)6 и CeIII(NO3)3 соответственно) гидролизом под действием водного раствора аммиака. Поверхностную модификацию образцов CeO2 проводили обработкой их растворами гидросульфата или дигидрофосфата натрия различных концентраций. Полученные оксиды были охарактеризованы методами РФА, СЭМ, ПЭМ, ИК-спектроскопии, ТГА, БЭТ и импедансной спектроскопии.

Модификация оксида церия, полученного из (NH4)2Ce(NO3)6, фосфорно- и сульфокислотными группами не влияет на степень его кристалличности. Оксид церия, полученный из Ce(NO3)3, характеризуется более высокой степень кристалличности, при этом его обработка гидросульфатом натрия приводит к образованию смеси CeO2 и Ce2(SO4)3, а дигидрофосфатом натрия — CeO2 и CePO4. Показано, что образец оксида церия, модифицированный фосфорнокислотными группами, обладает наибольшей проводимостью.

Далее методом in situ были получены образцы мембран МФ-4СК, содержащие оксид церия, модификацию поверхности которого также проводили обработкой растворами серной или фосфорной кислот различных концентраций.

Модификация мембраны МФ-4СК приводит к снижению коэффициента проницаемости водорода и диффузионной проницаемости в кислой среде при незначительном изменении коэффициентов взаимной диффузии, но при этом также снижается и проводимость образцов при 100% влажности. При пониженной влажности (30%) снижение проводимости выражено в меньшей степени, для некоторых образцов проводимость изменяется в приделах погрешности.

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90027

Литература

1. Кузнецова Е. В., Сафронова Е. Ю., Иванов В. К., Юрков Г. Ю., Ярославцев А. Б. Синтез и исследование транспортных свойств гибридных материалов на основе перфторированных сульфокатионитных мембран МФ-4СК, модифицированных оксидом церия // Мембр. и Мембр. Тех. 2011. Т. 1. №4. С. 276-281.

2. Юрова П. А., Аладышева У. С., Стенина И. А., Ярославцев А. Б. Транспортные свойства мембран МФ-4СК, допированных сульфированным оксидом циркония // Электрохимия. 2019. Т. 55. № 12. С. 1569-1576.

3. Gifﬁn G.A., Piga M. Lavina S., Navarra M. A., D’Epifanio A., Scrosati B., Di Notoa V. Characterization of sulfated-zirconia/Nafion® composite membranes for proton exchange membrane fuel cells // J. Power Sources. 2012. V. 198. P. 66–75.