Новые представители класса баррелянов со структурой La16Al13

Строганова Е.А.1,2, Ворошилкина К.М.1, Кузнецов А.Н.1,2

Аспирантка 3 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени

Н.С. Курнакова, 19991, Москва, Россия

E-mail: stroganova@inorg.chem.msu.ru

В настоящее время интерметаллические соединения являются одним из самых изучаемых классов соединений в современной неорганической химии благодаря огромному разнообразию кристаллических структур, нетривиальных химических связей и интересных физических свойств. Особый интерес представляют тройные интерметаллические соединения богатые РЗЭ (РЗЭ ≥ 60 ат.%) РЗЭ – T – Al, где T – переходный металл, поскольку они мало исследованы.

Известно, что интерметаллические соединения очень часто кристаллизуются в редких и уникальных структурных типах. Одним из таких является La16Al13. Данное соединение кристаллизуется в пространственной группе P-62m, и особенностью его кристаллической структуры является то, что для всех четырёх позиций La и Al наблюдаются высокие координационные числа от 11 до 17, при этом часть атомов алюминия образуют клеткообразную бициклическую структуру Al11, которую за сходство с органическими карбосиланами назвали [3.3.3]-баррелян [1]. Кристаллическую структуру La16Al13 можно рассматривать как слоистую структуру, образованную слоями барреляна Al11 и полиэдрами состава (AlLa2La9/2)2, сочлененными тригональными гранями (Рис. 1). La16Al13 долго являлся единственным представителем структурного типа La16Al13, но позднее были получены новые тройные соединения состава RE16AuxAl13−x (RE = La–Nd, Sm, x ≤ 3.37) изоструктурные La16Al13 [2].

В рамках данной работы были получены другие соединения класса баррелянов изоструктурных La16Al13 с закладываемой стехиометрией RE16Al10T3, RE = La, Се, Т = Cu, Ag. По данным DFT расчетов также охарактеризовано их электронное строение.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 21-53-12015 ННИО) и ПФИ Президиума РАН.

Рис. 1. Кристаллическая структура La16Al13.

Литература

1. Niewa R., Kirchner M., Zhang H., Schnelle W., Grin Y. Metallic barrelane: crystal structure, physical properties and bonding analysis of La16Al13. // Z. Kristallogr. 2005. V. 220. P. 115–121.

2. Stegemann F., Janka O. RE16AuxAl13−x with RE = La–Nd, Sm (x ≤ 3.37): synthesis, crystal structure and physical properties of an intermetallic solid solution with barrelane analogue units. // Dalton Trans. 2016. V. 45. P. 13863-13871.