Разработка метода синтеза диглицидилоксиметана

Казанцев Д.А.1, Пестов А.В.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Департамент фундаментальной и прикладной химии, Екатеринбург, Россия

Институт Естественных Наук и Математики

Екатеринбург, Россия

2 Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,

Екатеринбург, Россия

E–mail: daniil_kazantsev@mail.ru

Диглицидиловые эфиры являются ценными продуктами органического синтеза, поскольку используются в качестве основы для получения широкой гаммы универсальных адгезивных материалов, а также в качестве функциональных вспомогательных компонентов в современных материалах адсорбционного, медицинского и технического конструкционного применения.

Целью данной работы является разработка эффективного препаративного метода получения диглицидилоксиметана.

Первоначально (схема 1) использовали прямое взаимодействие глицидола и параформа в присутствии кислоты Льюиса. Такое взаимодействие не привело к конструктивному превращению, по-видимому, при данных условиях происходит раскрытие эпоксидного кольца.

Схема 1. Получение диглицидилоксиметана путем взаимодействия глицидола и параформа

Вторая синтетическая схема (схема 2) включала 2 стадии: получение диаллоксиметана (I) и его эпоксидирование (II). Первую стадию удалось осуществить с хорошим выходом (95%) в бензоле при использовании катализатора – пара-толуолсульфокислоты.

Схема 2. Получение диглицидилоксиметана прямым эпоксидированием диаллоксиметана

Для эпоксидирования диаллоксиметана использовали различные реагенты, однако удалось провести окисление только одной двойной связи.

В связи с тем, что эпоксидирование по Прилежаеву не применимо к данному субстрату, дельнейшее превращение диаллоксиметана в диглицидилоксиметан осуществляли через бромгидрин. Данный метод превращения продемонстрировал возможность формирования и выделения диглицидилоксиметана с общим выходом 40%. Состав и строение исходных, промежуточных и конечного соединения были подтверждены методами элементного анализа, ИК- и ЯМР 1H спектроскопии.

Литература

## 1.  Cyrus O. Guss, Rudolph Rosrnthal: Bromohydrins from Olefins and N-Bromosuccinimide in Water // Journal of the American Chemical Society. 1955, № 77. р. 2549