Фосфорсодержащий мономер на основе
4-[(Е)-(4'-гидроксифенил)диазенил]фталонитрила

С.А. Гуськов, Е.А. Кострова, А.С. Малясова

Студент, 3 курс бакалавриата

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

E–mail: bubnalla@yandex.ru

В работе впервые был получен трис-(4-(3,4-дицианодиазенил)фенил)фосфат (ДФФ) 2 в результате реакции между 4-[(Е)-(4'-гидроксифенил)диазенил]фталонитрилом [1] 1 и оксихлоридом фосфора в ТГФ в присутствии триэтиламина, данный метод синтеза был описан ранее [2]. Полученное соединение 2 выделено и охарактеризовано методами ЭСП, ИК- и 1Н ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии и данными элементного анализа.

В ходе термогравиметрического анализа были определены температурные интервалы процесса деструкция ДФФ. Установлено, что при нагревании соединение 2 разлагается, не достигнув температуры плавления.

Синтезированный в работе трис-(4-(3,4-дицианодиазенил)фенил)фосфат является перспективным прекурсором для получения фталоцианинов несимметричного строения.

Литература

1. Тихомирова Т. В. И др. Синтез и свойства 4-[(е)-(4'-r-фенил) диазенил] фталонитрилов и фталоцианинов кобальта на их основе //Журнал общей химии. 2015. №85(12). c. 2049-2056.

2. Bulgakov B. A. et al. Low-melting phthalonitrile thermosetting monomers with siloxane-and phosphate bridges //European Polymer Journal. 2016. №84. p. 205-217.