Бычий сывороточный альбумин, как спейсер в составе радиофармпрепарата на основе наногидроксиапатита

Шаламова Е. С.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: katya.e.s@mail.ru

Наиболее перспективным направлением в дизайне противоопухолевых радиофармпрепаратов является создание многокомпонентных систем для тераностики. Такой системой  может стать препарат на основе короткоживущего нуклида 69mZn (Т1/2=13,7 ч, гамма-излучатель, Еγ=438 кэВ, дочерний радионуклид 69Zn - β-излучатель с Т1/2=56 мин, Еmax=906 кэВ), связанного с ингибитором NO-синтазы (цитостатик) и нанесенным на носитель наногидроксиапатит (ГАП). Предыдущие эксперименты показали возможность использования ГАП, как носителя радионуклидов цинка, однако его связывание с терапевтическими лигандами было затруднено. Поэтому в качестве связующего звена между носителем и лигандами было предложено использовать белок – бычий сывороточный альбумин (БСА). БСА – это глобулярный белок плазмы крови крупного рогатого скота, аналог человеческого сывороточного альбумина. Альбумин обладает высокой площадью поверхности и содержит как и гидрофильные карбоксильные и другие группы, так и гидрофобные «карманы». Благодаря высокой сорбционной способности, БСА может успешно выполнять функцию спейсера – соединительной части между наночастицей-носителем радионуклида и терапевтическим агентом.

В данной работе были изучены особенности связывания БСА с гидроксиапатитом, допированным ионами цинка. Были проведены спектрофотометрические исследования по изучению кинетики и изотермы сорбции БСА на ГАП-цинк. Из полученной кинетической кривой было выяснено, что сорбция БСА на сорбенте происходит быстро и равномерно (без скачков) и выходит на постоянное значение, равное 216 мг БСА/г ГАП-цинк, примерно за 8-9 ч. Кинетическая кривая хорошо описалась моделью псевдовторого порядка. Экспериментальная изотерма сорбции была описана моделью однослойной адсорбции Ленгмюра и изотермой Френдлиха. Также была изучена десорбция БСА с ГАП-цинк в водный раствор. Было выяснено, что в течение 24 ч десорбция отсутствовала. Методами спектрофотометрии и диализа была изучена возможность связывания терапевтических агентов с комплексом БСА-ГАП-цинк, а также возможность дальнейшего использования этой системы в качестве РФП.