Продукты осаждения U(VI) гидразингидратом и восстановление урана при их термолизе

Андреади К.Г., Гербер Е.А., Неволин Ю.М.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

Москва, Россия

E–mail: krnkrsnv@gmail.com

Диоксид урана – одно из важнейших соединений урана, играющее ключевую роль в ядерном топливном цикле. Как топливный материал он используется в чистом виде, либо применяется для получения смешанного диоксида урана и плутония (МОХ-топливо). В настоящее время диоксид урана получают восстановлением соединений урана (VI), таких как диуранат аммония, уранилтрикарбонат аммония, уранилнитрат, пероксида урана и др., при температуре 700-1000 °C [1]. Однако современные методы денитрации (конверсии раствора уранилнитрата в оксид урана одновременно с разрушением и удалением нитрат-ионов) позволяют снизить температуру вышеописанной реакции и получить готовый к спеканию UO2 непосредственно из уранилнитрата. Эти низкотемпературные методы активно развиваются в настоящее время, их суть заключается в термообработке смеси уранилнитрата и различных восстановителей как традиционными источниками тепловой энергии, так и микроволновым излучением [2,3]. Одна из возможных реализаций данной методики – взаимодействие уранилнитрата с гидразингидратом в водном растворе с последующей термической денитрацией. Во время этих реакций возможно удалить как образующийся нитрат аммония, так и избыток гидразина [4]. Значительное преимущество использования гидразина состоит в том, что продукты его разложения, азот и водород – экологически чистые вещества.

Для применения вышеописанной методики в технологических условиях необходимо иметь не только о структуре осаждаемой фазы (продукта реакции уранилнитрата и гидразингидрата), но и обо всех промежуточных и конечных продуктах, образующихся при нагревании системы.  Подробного исследования этих веществ до сих пор нет в литературе. Кроме того, не исследованным остается и поведение гидразингидрата в составе осадка при внутримолекулярном окислительно-восстановительном процессе. Таким образом, целью работы являлась характеризация продуктов осаждения шестивалентного урана гидразингидратом, а также исследование процессов восстановления, протекающих при нагреве получаемых осадков.

В ходе работы было установлено, что структура продуктов осаждения урана (VI) гидразингидратом аналогична продуктам осаждения урана (VI) аммиаком, представляющим собой фазы слоистой структуры с общей формулой xUO3*yNH3*zH2O. При этом U(VI) входит в структуру образующихся соединений в виде линейного фрагмента UO2. Установлено, что процесс внутримолекулярного восстановления при нагревании продуктов осаждения наблюдается лишь для осадков, полученных добавлением 3М раствора N2H4 к исходному нитрату уранила. Для продуктов осаждения U(VI) и 0.1 М раствора N2H4 конечным продуктом нагрева является U3O8.

Литература

1. Morss L.R., Edelstein N.M., Fuger J. Dordrecht: The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements. Springer Netherlands. 2006.

2. Experiences and trends of manufacturing technology of advanced nuclear fuels. International Atomic Energy Agency. 2012.

3. Vandegrift G.F. Transformation of UREX effluents to solid oxides by concentration, denitration, and calcination. Argonne, IL (United States), 2000.

4. Kulyako Y.M. et al. Preparation of uranium oxides in nitric acid solutions by the reaction of uranyl nitrate with hydrazine hydrate // Radiochemistry. 2013. Vol. 55, № 6. P. 567–573.