Жидкостная дезактивация фрагментов радиохимического оборудования с электрохимической и комбинированной (ультразвук+электрохимия) интенсификацией

Будин О.Н., Кузнецов И.В., Сапрыкин Р.В., Каленова М.Ю., Мельникова И.М., 
 Щепин А.С.

научный сотрудник

Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии, Москва, Россия

E–mail: o.n.budin@gmail.com

Проведены эксперименты по жидкостной дезактивации имитаторов радиационно-загрязненного металлического оборудования с ультразвуковой и электрохимической интенсификацией процесса. Испытания выполнялись на полномасштабном макете опытно-промышленной установки, предполагающейся к использованию в составе опытно-демонстрационного энергокомплекса, создающегося на площадке АО «СХК» 
(г. Северск).

Для изучения процесса дезактивации загрязнений различного происхождения изготавливались имитаторы трех типов. Образцами первого типа имитировалось оборудование с операций растворения, загрязненное азотнокислым раствором уранилнитрата. Во втором случае моделировались выведенные из эксплуатации аппараты экстракционно-кристаллизационного аффинажа, контактировавшие с органической фазой (ТБФ×UO2(NO3)2). В качестве третьего типа загрязнения рассмотрена коррозия металла в азотнокислой среде при повышенной температуре, свойственная оборудованию операции денитрации растворов.

Исследовано влияние времени обработки на эффективность электрохимической дезактивации металлических фрагментов в двух растворах 15% HNO3 и 15% HNO3 + 0,5% трилон Б. Температура рабочей среды составляла 65 °С, а время дезактивации достигало 35 минут. Через равные интервалы (5 минут) обработки имитаторы извлекались, промывались дистиллированной водой, затем сушились и передавались на радиометрический анализ для определения суммарной активности и расчета остаточного содержания урана.

По результатам экспериментов по дезактивации в каждом из растворов наблюдалось снижение активности металлических образцов в первые 20 минут электрохимического воздействия, при этом тенденция не зависела от характера исходного загрязнения. При более продолжительной обработке повышение эффективности дезактивации не обеспечивалось, даже наоборот, что связано с явлением обратной сорбции уранатных гидроксокомплексов, описанным в статье [1]. Остаточные содержания урана после 20 минут обработки в растворе 15% HNO3 составляли 44, 62, 78 мг/м2 для образцов типа №№ 1, 2 и 3 соответственно, а во втором – 170, 168 и 181 мг/м2.

Сравнительный анализ результатов экспериментов показал, что дезактивация металлических фрагментов при электрохимическом воздействии в растворе 15% HNO3 является более эффективной, чем при добавлении комплексообразователя, для каждого типа загрязнений вне зависимости от продолжительности обработки.

Литература

1. Широков С. С., Кузнецов А. Ю., Холопова О. В., Широкова Е. В. // Радиохимия. 2015. Т. 57. №2. С.154.