Влияние отжига на гидролитическую устойчивость минералоподобных матриц на основе Nd2ZrTiO7 и Nd4Ti9O24 + TiO2

Мельникова И.М., Каленова М.Ю., Кузнецов И.В., Щепин А.С., Будин О.Н., Сапрыкин Р.В., Альжев Н.И.

Младший научный сотрудник

Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии, Москва, Россия

E–mail: irina.sokolova95@yandex.ru

Для синтеза минералоподобных матриц (МПМ) могут быть использованы различные методы. Перспективным является переплавка в индукционном плавителе с холодным тиглем (ИПХТ) [1], обеспечивающая высокую плотность, наилучшую гомогенизацию компонентов шихты, и, как следствие, однородность продукта. Особенностью использования ИПХТ является стремительное охлаждение продукта, что может приводить к формированию внутренних напряжений [2], вызывающих растрескивание при определенном механическом воздействии и снижение прочности слитка, также возможно образование нестехиометрических и даже рентгеноаморфных фаз. Исключить это явление можно путем термической постобработки.

В работе исследовано воздействие отжига на свойства МПМ на основе Nd2ZrTiO7 и Nd4Ti9O24 + TiO2, полученных методом ИПХТ. Режимы сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Режимы отжига

| Характеристика | самый деликатный | деликатный | средне-быстрый | самый быстрый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | 830-850 | 1100 | 1100 | 850 |
| Время выдержки, ч | 12 | 12 | 3 | 1 |
| Скорость нагрева, °С/мин | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скорость охлаждения, °С/мин | 1,83 – 0,56, среднее 0,85 | 5 | 10 |
| Атмосфера | воздух | вакуум |

Существенного влияния на дифракционную картину процесс отжига не оказывает. Доминирующими фазами, в случае матриц на основе Nd2ZrTiO7, являются цирконатный пирохлор Nd2Zr2O7 и его кислорододефицитный аналог состава NdZrO3,05, структурно схожий с целевым Nd2TiZrO7. Тем не менее, явное сужение пиков в сравнении с исходным материалом, свидетельствует об устранении несовершенств кристаллической структуры.

Показано, что термообработка МПМ на основе Nd4Ti9O24 + TiO2 на воздухе позволяет исключить присутствие дополнительной фазы Nd2Ti2O7, обнаруженной в исходном образце.

Отжиг и сопутствующие ему изменения фазового состава практически не влияют на гидролитическую устойчивость, являющуюся одним из ключевых показателей качества продукта. Наилучший результат достигается при отжиге с выдержкой 3 часа при температуре 1100 °С с последующим охлаждением 5 °С/мин. Скорости выщелачивания неодима, применяемого в качестве имитатора радионуклидов, составляют до 8,4×10-9  г/см2×сут, что превосходит регламентированные значения.

Таким образом, термическая постобработка образцов со структурами Nd2ZrTiO7 и Nd4Ti9O24 + TiO2 несущественно увеличивает гидролитическую устойчивость и снижает концентрацию дефектов, обуславливающих микронапряжения в материале.

Литература

1. Стефановский С.В., Юдинцев С.В. Титанаты, цирконаты, алюминаты и ферриты как матрицы для иммобилизации актинидов // Успехи химии, 2016, № 85, с. 962-994.

2. Boulos E. N., Depaula R. P., El-bayoumi O. H. Crystallization of Nuclear Waste Disposal Glass. 1980, № 63(9-10). р. 496–501.