Первичное эхо в гибких полимерах с изолированными трехспиновыми группами.

Голубева И.Ю.

Студент 1 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

e–mail: irina.10.98golyb@yandex.ru

На основе ранее разработанной теории спада свободной индукции (ССИ) и первичного эха [1] предлагается теория первичного эха в гибких полимерах с изолированными группами из трех спинов с произвольными константами диполь-дипольного взаимодействия (ДДВ). Показана возможность использования общей теории спинового эха в многоспиновых системах [2]. Предлагается метод оценки влияния температуры на форму линии по интегральной интенсивности сигнала. Показано, что при повышении температуры не наблюдается разницы во влиянии одинаковых или произвольных постоянных ДДВ. Предложенная теория позволяет охарактеризовать ПЭ  и форму линии  в полимерах, содержащих выделенные трехспиновые группы.

ССИ в линейных полимерах без зацеплений рассчитываются в модели Андерсона-Вейса с соответствующими корреляционными функциями молекулярных движений : , где  - среднее локальное поле, создаваемое на любом спине как спинами, принадлежащими выделенному сегменту, так и всеми остальными спинами цепи.  Для цепей с зацеплениями ССИ имеет вид [2]: , где ,  – корреляционная функция, учитывающая движение цепи как целого.

В линейном полимере, содержащем выделенные трёхспиновые группы, ССИ выражается следующей формулой: , где – ССИ в системе трех спинов 1/2 [1]. Аналогично выглядит выражение СЭ для всей спиновой системы: , где - сигнал первичного эха в полимерах [2], который связан со спадом свободной индукции (ССИ) :

В ходе данной работы была получена формула первичного эха в линейных полимерах, содержащих выделенные трёхспиновые группы, смоделированы сигналы спада свободной индукции и солид-эха в линейных полимерах с группой трёх спинов ½.

Рис 1. Форма линии при одинаковых константах (слабое влияние).

Рис 2. Форма линии при одинаковых константах (сильное влияние).

Литература

- T.P. Kulagina, G.E. Karnaukh, I.Yu. Golubeva // Applied Magnetic Resonance 51 (2), p.155-163 (2020), DOI: 10.1007/s00723-019-01172-2

- Kulagina T. P., Karnaukh G. E., Kuzina A. N., Smirnov L. P. // Russian Journal of Phys. Chem. B. 7, 170-176 (2013).