Особенности ионизации и фрагментации органических люминофоров

Горелков О. П.,1,2 Ярыкин Д. И.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН,

Москва, Россия

E–mail: oleg.gorelkov@gmail.com

Люминофоры – вещества, способные к преобразованию поглощенной энергии в световое излучение. Люминофоры имеют широкий спектр практического применения, причем особое значение имеют органические люминофоры – молекулы с системой сопряженных связей. Они используются для регистрации ионизирующего излучения, применяются в противопожарных системах, в криминалистике, в косметической продукции, в качестве активной среды в лазерах, для флуориметрического анализа и люминесцентной дефектоскопии, а также в биологии и медицине [1].

Масс-спектрометрические методы широко применяются для выяснения механизмов ионизации органических молекул. Масс-спектрометрия с электронной ионизацией (ЭИ-МС) – исторически первый и до сих пор наиболее распространенный метод благодаря своей надежности и универсальности, основанный на возбуждении электронов молекулы внешним электронным пучком с дальнейшим образованием катион-радикала и фрагментацией. Масс-спектрометрия с лазерной десорбционной ионизацией (ЛДИ-МС) – быстрый, простой в использовании и подготовке образцов метод исследования, основанный на использовании коротких лазерных импульсов для «мягкой» ионизации исследуемого образца, что позволяет избежать значительной фрагментации крупных органических молекул [2].

Анализ проводился на приборе Shimadzu GCMS-TQ8040 в режиме прямого ввода, а также на масс-спектрометре Bruker Daltonics Ultraflex 2 со встроенным времяпролетным масс-анализатором и азотным лазером (337 нм).

В настоящей работе рассматриваются спектры, полученные в условиях электронной ионизации и лазерной десорбционной ионизации, для N-[2-(4-оксо-4H-бензо[d][1,3]оксазин-2-ил)фенил]-нафталин-2-сульфамида, 4-метил-N-[2-(4-оксо-4H-бензо[d][1,3]оксазин-2-ил)фенил]-бензолсульфамида и 4-метил-N-[2-(4-оксо-3,4-дигидрохиназолин-2-ил)фенил]-бензолсульфамида. Целью работы являлось выяснение особенностей ионизации и фрагментации указанных люминофоров при разных вариантах ионизации. Выявленные закономерности могут быть экстраполированы на анализ спектров соединений, имеющих сходные по структуре элементы.

Литература

1. Krasovitskii B.M., Bolotin B.M. Organic Luminescent Materials. Weinheim: VCH Publishers. 1989.

2. Карнаева А.Е., Ярцев С.Д., Полунина И.А., Буряк А.К. Скрининг продуктов трансформации 1,1-диметилгидразина на поверхности шунгита методом масс-спектрометрии МАЛДИ // Сорбционные и хроматографические процессы. 2017. Т. 17. № 2. С. 196–203.