Моделирование электрических свойств самоорганизованных пленок молекул C60F18

Горячевский А.В.1

Аспирант, 3 год обучения

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: goryachevsky94@gmail.com

Молекулы фторида фуллерена C60F18, обладающие высоким электрическим дипольным моментом, при адсорбции на различных поверхностях образуют островковые пленки с гексагональной плотноупакованной структурой внутри нее [1,2]. Это открывает возможность создания переходных слоев на границе различных материалов с целью управления переносом заряда между ними и создания таким образом новых электронных устройств и элементной базы молекулярной электроники.

В данной работе были использованы данные по квантово-химическому расчету электрического поля молекулы C60F18 [3]. По рассчитанному распределению электростатического потенциала (ЭП) отдельной молекулы было промоделировано распределение ЭП кластеров молекул фторфуллерена, наблюдавшихся ранее в экспериментах [1,2]. Были получены двумерные срезы трехмерной пространственной карты ЭП для однослойных и многослойных кластеров молекул фторфуллерена. Моделирование островов показало, что ЭП данных структур является немонотонным и сильно осциллирует вблизи островковой структуры. Также промоделирован ЭП от разреженных структур, моделирующих разрозненные отдельные молекулы, адсорбированные на подложке. ЭП разреженного кластера осциллирует, начиная с более далеких расстояний, чем в случае плотноупакованного кластера.

Результаты данного моделирования показывают наличие ЭП вблизи разнообразных типов адсорбированных структур и его неоднородность и немонотонность, что говорит о возможности значительного воздействия на подложку со стороны пленки. Разные по структуре кластеры демонстрируют различный характер поведения ЭП вблизи поверхности подложки, что может быть использовано для управляемого изменения электронных свойств поверхности и создания на ней различных электронных устройств.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90246.

Литература

1. Bairagi K., Bellec A., Chumakov R.G. et al. STM study of C60F18 high dipole moment molecules on Au(111) // Surf. Sci. 2015. V. 641. P. 248–251.

2. Горячевский А.В., Суханов Л.П., Лебедев А.М. и др. Экспериментальное наблюдение островковых пленок полярных молекул C60F18 на поверхности высокоориентированного пиролитического графита // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2019. №. 10. С. 52–59.

3. Суханов Л.П., Чумаков Р.Г., Горячевский А.В. и др. Исследование электронных и электрических свойств полярной молекулы C60F18 на поверхности Au(111) // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2018. № 8. С. 30–37.