## Моделирование ионизованных и возбужденных состояний 4Me-BODIPY и его производных

## Сидорин А.Е.1, Самойлов И.С.2

## Аспирант, 3 год обучения

## 1Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия

## 2Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Е-mail:sae94@mail.ru

Борфторидные комплексы дипирролилметена (BODIPY) обладают важными потребительскими свойствами. На основе BODIPY разрабатываются компоненты,  используемые в современной флуоресцентной сенсорике, лазерных технологиях и оптоэлектронике. Для повышения эффективности направленного синтеза новых люминофоров необходимо подробное изучение электронной структуры BODIPY и определение влияния функциональных групп на природу и энергии электронных переходов.

Использование методов внешневалентных функций Грина (OVGF) [1], алгебраического диаграммного построения для поляризационного пропагатора во втором порядке теории возмущений (ADC(2)) [2], стационарной и нестационарной теории функционала плотности (DFT и TDDFT) совместно с данными рентгеновской фотоэлектронной и абсорбционной спектроскопии позволило исследовать электронную структуру и выявить взаимосвязи «строение-свойство» четырех производных 4Me-BODIPY (метильные группы в положениях 1, 3, 5 и 7) с различными заместителями в положениях 2 и 6 (H, Br, C3H9, C7H7).

Оптимизация геометрии комплексов в основном и возбужденном состояниях проводилась методами DFT и TDDFT с использованием базиса атомных функций Def2-SVP и гибридного функционала B3LYP. Энергии катионных состояний рассчитаны методами OVGF/cc-PVDZ и DFT/CAMB3LYP/cc-PVDZ. Возбужденные состояния смоделированы методами ADC(2)/cc-PVDZ и TDDFT/CAMB3LYP/cc-PVDZ. Результаты расчетов катионных и возбужденных состояний сопоставлены с экспериментальными данными рентгеновской фотоэлектронной и абсорбционной спектроскопии. Образцы исследованных соединений и их спектры поглощения предоставлены сотрудниками лаборатории физической химии растворов макроциклических соединений ИХР РАН (г. Иваново).

В ряду исследованных соединений определено влияние заместителей на энергии катионных и возбужденных состояний, форму молекулярных орбиталей, природу переходов, заряды на атомах, геометрические параметры и др. Обнаружено, что добавление заместителей Br, C3H9 и C7H7 в положениях 2 и 6 приводит к уменьшению энергий электронных переходов S0→S1 на 0,12-0,20 эВ, что коррелирует с данными метода абсорбционной спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-33-90196 «Аспиранты»). Рентгеновские фотоэлектронные спектры получены на базе Научного парка СПбГУ (http://researchpark.spbu.ru/). Расчеты методом OVGF были проведены с использованием вычислительных ресурсов Ресурсного Центра "Вычислительный центр СПбГУ" (http://www.cc.spbu.ru/). Расчеты методами ADC(2), DFT и TDDFT проведены на оборудовании ЦКП "Дальневосточный вычислительный ресурс" ИАПУ ДВО РАН (https://cc.dvo.ru/).

Литература

1. Niessen W., Schirmer J., Cederbaum L.S., Computational methods for the one-particle Green’s function // Comp. Phys. Rep., 1984, V. 1, p. 57–125.

2. Dreuw A., Wormit M., The algebraic diagrammatic construction scheme for the polarization propagator for the calculation of excited state// WIREs Comput. Mol. Sci., 2015, V. 5, p. 82–95.