Молекулярное распознавание и полиморфизм каликсаренов

Габдулхаев М.Н.

Младший научный сотрудник

Химический институт имени А.М. Бутлерова, КФУ, Казань, Россия

E-mail: muhammet.gabdulhayev@mail.ru

Контролируемая селективность связывания «гостя» и селективная память по отношению к летучим органическим соединениям являются «умными» свойствами каликсаренов [1]. Каликсарены с их специфической структурой могут образовывать метастабильные полиморфы, индуцируемые связыванием/удалением «гостя», что является результатом запоминания ими истории приготовления. Такой эффект памяти может быть использован для молекулярного распознавания органических соединений, а также для анализа и разделения бинарных смесей [2].

Рисунок 1 – Структура «хозяев» – объектов исследования настоящей работы.

В настоящей работе была изучена возможность управления полиморфными переходами производного трет-бутилтиакаликс[4]арена в конфигурации конус, замещенного по нижнему ободу 1-оксо-1-фенилэтокси группами (1), рисунок 1, и обнаружения метастабильных полиморфов каликсаренов с использованием высокоскоростной сканирующей калориметрии для отдельных микрокристаллов с массой в десятки нанограмм. Полученные полиморфы трет-бутилкаликс[6]арена (2) и каликсарена 1, а также их клатраты были охарактеризованы совмещенным методом термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим анализом отходящих газов (ТГ/ДСК/МС), а также методом порошковой рентгеновской дифрактометрии.

В ходе выполнения работы были разработаны способы управления полиморфными переходами каликсарена 1 путем выдерживания «хозяина» в парах несвязывающегося «гостя», а также последовательной обработки насыщенными парами двух «гостей».

Литература

1. Gabdulkhaev M. N. et al. Smart control of calixarene polymorphic states // CrystEngComm. – 2020. – V. 22. – P. 7002-7015.

2. Gabdulkhaev M. N. et al. Nonlinear effect of two remembered guests in their mixtures on the host memory for guest inclusion and release // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2016. – V. 126. – №. 2. – P. 627-632.