Закономерности адсорбции ибупрофена на металл-органическом каркасе на основе γ-циклодекстрина

Смирнова А.Л.1,2, Делягина Е.С.1,2, Терехова И.В.1

Студент, 4 курс специалитета

1Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук,

Иваново, Россия

2Ивановский государственный университет, Иваново, Россия

E-mail: Arina-20-09@mail.ru

Одним из новых направлений в фармацевтической химии является разработка систем доставки на основе пористых металл-органических каркасов, построенных из биосовместимых γ-циклодекстрина и ионов калия (γCD-MOF) [1]. Благодаря высокой удельной поверхности такие структуры способны выступать в качестве адсорбентов и носителей лекарственных соединений.

Цель данной работы заключалась в изучении адсорбции на γCD-MOF плохо растворимого в водных средах [2] нестероидного противовоспалительного препарата ибупрофена (рис. 1).

Величина удельной поверхности и размеры пор металл-органических каркасов играют существенную роль в адсорбционных явлениях. Внешняя и внутренняя поверхность пористого адсорбента может инкапсулировать из раствора органическое вещество, приводя к образованию композита за счет адсорбционных сил. Экспериментально были получены:

- кинетическая кривая адсорбции ибупрофена на синтезированной методом диффузии паров антирастворителя γCD-MOF в растворе этанола;

- изотерма сорбции ибупрофена на γCD-MOF.

Для описания кинетики сорбционного процесса использовались модели псевдо-первого и псевдо-второго порядка. Изотермическое равновесие адсорбции ибупрофена на γCD-MOF было описано с использованием моделей Ленгмюра, Фрейндлиха и Темкина. Полученные результаты по сорбции ибупрофена на γCD-MOF обсуждены, принимая во внимание, что процесс сорбции является многостадийным и включает в себя диффузию адсорбата в растворе к поверхности адсорбента и диффузию адсорбата в порах адсорбента. Сложность процесса приводит к выявлению лимитирующей стадии кинетики сорбции.  Полученные композиты были охарактеризованы методами РФА, низкотемпературной сорбции/десорбции азота и ИК-спектроскопии.

Рис. 1. Структурная формула ибупрофена

- Smaldone R.A., Forgan R.S., Furukawa H., Gassensmith J.J., Slawin A.M.Z, Yaghi O.M., Stoddart J.F. Metal–organic frameworks from edible natural products // Angew. Chem. Int. Ed. 2010. 49. 8630-8634.

- Soltanpour S., Jouyban A. Solubility of acetaminophen and ibuprofen in binary and ternary mixtures of polyethylene glycol 600, ethanol and water // Chem. Pharm. Bull. 2010.58. 219-224.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-29-04023).