Изотопный обмен кислорода газовой фазы с кобальтито-ферритами щелочноземельных металлов, замещённых высокозарядными катионами

Ахмадеев А. Р.,1 Еремин В. А.,2 Ходимчук А. В.,2 Волошин Б. В.,3 Ананьев М. В.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Уральский федеральный университет, химический факультет, Екатеринбург, Россия

2Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

3Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: t0lpar@yandex.ru

Сложный оксид Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ (BSCF), обладая высокими значениями кислородной проницаемости [1] и электронной проводимости [2], известен как один из наиболее перспективных материалов кислородного электрода для твердооксидных электрохимических устройств. В литературе имеются сведения о недостаточной устойчивости BSCF в условиях работы твердооксидных топливных элементов [3]. Один из способов решения этой проблемы заключается в допировании BSCF высокозарядными катионами в подрешётку кобальта.

Целью данной работы является изучение влияния допирования высокозарядными катионами (Nb5+, Ta5+, W6+, Mo6+) на кинетику обмена и диффузию кислорода оксидов на основе Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ. Методом изотопного обмена с уравновешиванием изотопного состава газовой фазы была исследована кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидами Ba0.5Sr0.5Co0.725Fe0.125Ta0.15O3–δ, Ba0.5Sr0.5Co0.75Fe0.2Mo0.05O3-δ, Ba0.5Sr0.5Co0.775Fe0.12Nb0.05O3-δ, Ba0.5Sr0.5Co0.78Fe0.2W0.02O3-δ в интервале температур 550−800 °С, при давлении кислорода Po2 = 0,667 кПа. Рассчитаны значения скоростей межфазного обмена rH и коэффициентов диффузии D* кислорода. В работе обсуждаются причины наблюдаемых отличий для образцов оксидов с разными допантами.

Рис. 1 – температурные зависимости скорости межфазного обмена rH (a) и коэффициента диффузии D* (б) кислорода для оксидов Ba0.5Sr0.5Co0.725Fe0.125Ta0.15O3–δ, Ba0.5Sr0.5Co0.75Fe0.2Mo0.05O3-δ, Ba0.5Sr0.5Co0.775Fe0.12Nb0.05O3-δ, Ba0.5Sr0.5Co0.78Fe0.2W0.02O3-δ в сравнении с незамещенным Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ

Литература

1. Kruidhof, H. Influence of order-disorder transitions on oxygen permeability through selected nonstoichiometric perovskite-type oxides // Solid State Ionics. 1993, V. 63-65. p. 816-822.

2. Wei, B. Crystal structure, thermal expansion and electrical conductivity of perovskite oxides BaxSr1-xCo0.8Fe0.2O3-δ (0.3 ≤ x ≤ 0.7) // Journal of the European Society. 2006, V. 26. p. 2827-2832.

3.  Niedrig, C. Thermal stability of the cubic phase in Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-ẟ //Solid State Ionics. 2011, V.197. p. 25-31.