Экспериментальное моделирование электролиза биоактивных

полимеров на поверхности металлов

Хаккулов Жахонгир Мардонович* , Темиров Зокир Шукруллоевич**

Старший преподаватель*, базовый докторант**

Национальный университет Узбекистана, имена М. Улугбека, физический факультет,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: jmkhakkulov@mail.ru

Известно, что метод электролиза, основанный на законе Фарадея, широко применяется для покрытия поверхности металлов с ионами электролитов, например, одним из таких методов является никелирование [1]. В принципе электролиз может быть применен также эффективно для полиэлектролитов, в которых ионогенные, биоактивные макромолекулы, т.е. макроионы подвергаются к восстановлению на поверхности электродов [2]. Однако поведение полиэлектролитов в электрическом поле отличается от поведения электролитов, а именно, перемещение макроионов к электродам неизбежно сопровождается конформационным изменением. Поэтому, очень важна упорядоченная укладка макромолекул на поверхности электродов, так как показатели конечного продукта зависит от состояния макроионов [3].

В данном контексте нами разработано экспериментальное моделирование электролиза биоактивных полимеров на поверхности металлов. В качестве электрода окисления был выбран угольный стержень диаметром 5 мм, а электрода восстановления использовали металлические пластинки из меди и титана размерами 2x10x35 мм3.

Исследование проводили для умеренно-концентрированных растворов полимеров (С = 1 %), а именно, для полиэлектролитов в виде фиброина шелка (ФБ) в 2,5 М LiCl-ДМФА и сополимера акрилонитрила (со-АН) в ДМФА. Сравнительные опыты проводили для 2,5 М LiCl-ДМФА. Электролиз проводили в стеклянной ячейке объемом 50 мл, в которой расстояние между электродов составляло 100 мм, и через электрическую цепь протекал постоянный электрический ток.

В случае использования медной пластинки в качестве электрода обнаружили, что на пластинки эффективно восстанавливаются ионы лития, образуя металлический слой, и практически полностью покрывают поверхность в течение 30 мин при величине постоянного тока 1 мА. Качественные анализы показали, что покрытия лития практически не растворяются в воде, что свидетельствует о переходе ионов лития в металлическую форму. При электролизе полиэлектролитов на поверхность медной пластинки также восстанавливаются макроионы при 1 мА. Однако полное покрытие пластинки требует около 3 часов времени при использовании со-АН, и приблизительно 5 часов при применении ФБ. Повышение времени электролиза полиэлектролитов, очевидно, связано с подвижностью макроионов, перемещение которых к электроду сопровождается ориентационным упорядочением молекулярных цепей под действием электрического поля.

Аналогичная картина наблюдалась в случае использования в качестве электрода пластинки титана. В данной серии опытов величину электрического тока уменьшали до 0,5 мА в целях исключения нагревания растворов при электролизе. В результате время электролиза увеличилось. При применении раствора LiCl-ДМФА длительность электролиза составляла в среднем 60-80 мин, при полиэлектролите со-АН процесс завершался через 8 час., электролиз с применением ФБ завершался через 10 – 12 час.

Таким образом, проведенные исследования показали принципиальные возможности проведения электролиза для полиэлектролитов на примере растворов фиброина и сополимера акрилонитрила в целях создания биоактивных слоев на поверхности металлических пластин.

Литература.

1. William D. Callister Jr. Materials Sciences and Engineering. An Introduction. John Wiley & Sons. Ins. 2007. – P. 975.

2. Mustafa Akay. Introduction to Polymer Science and Technology & Ventus Publishing ApS, 2012, - P.169

3. Tadjieva S., Turdibaev J., Djumakulov T. collection of scientific articles based on the results of the International Scientific Forum. Moscow, 2020 Publisher: Infinity (Ufa)