Радиационно-индуцированный синтез наночастиц золота и серебра в суспензиях на основе поливинилтриазола

Жариков А.А.,1 Зезин А.А.,2 Зезина Е.А.,1 Климов Д.И.,2 Емельянов А.И.,3

Коржова С.А.,3 Фадеева Т.В.,4 Поздняков А.С.3

Аспирант 1-го года

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов Российской Академии наук, Москва

3Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, Иркутск

4Иркутский научный центр хирургии и травматологии, Иркутск

E-mail: garikov-aleksey@mail.ru

Металлополимерные нанокомпозиты золота и серебра обладают рядом уникальных свойств, которые определяют перспективы их использования в нанофотонике, оптоэлектронике, а также при разработке новых каталитических систем. Наночастицы серебра, стабилизированные в различных полимерных матрицах, проявляют выраженные антибактериальные свойства и могут выступать в качестве компонентов современных медицинских препаратов. Нанокомпозиты Au находят широкое применение при создании функциональных и аналитических устройств, принцип работы которых основан на явлении поверхностного плазмонного резонанса, а также тераностике (одновременной терапии и диагностике) онкологических заболеваний.

Свойства материалов, содержащих наночастицы металлов, во многом определяются размерами дисперсной фазы. Это создает необходимость разработки методик, обеспечивающих генерацию наночастиц с узким распределением по размерам. Одним из таких подходов является радиационно-индуцированный синтез наночастиц в водных растворах в присутствии макромолекул полимеров. Преимуществами данного метода являются непосредственная возможность управления процессами сборки наночастиц путем варьирования термодинамических и кинетических параметров синтеза, значительный электрохимический потенциал гидратированных электронов (-2,9 В), образующихся в ходе радиолиза воды, а также отсутствие побочных продуктов восстановления. В настоящей работе показано, что использование поли-1-винил-1,2,4-триазола (ПВТ) в качестве полимерной матрицы в широком диапазоне изменения параметров облучаемых суспензий (рН, мольное соотношение ионов металлов и функциональных групп полимера) обеспечивает эффективную стабилизацию и контроль размеров наночастиц золота и серебра. Установлено, что варьирование рН создает возможность «настройки» термодинамических и кинетических параметров восстановления, которая достигается за счет изменения характера и эффективности взаимодействия протонируемых функциональных групп ПВТ с поверхностью наночастиц, а также различного вклада в процессы восстановления сильных (гидратированные электроны) и слабых (спиртовые радикалы) восстановителей.

Гидрофильность, термостойкость, нетоксичность и химическая стабильность ПВТ определяют возможности применения нанокомпозитов на его основе в фармакологии и медицине [1]. В ходе работы были проведены исследования антибактериальной активности серебряных нанокомпозитов на основе ПВТ по отношению к штаммам E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae. Полученные данные свидетельствуют о выраженных антибактериальных свойствах наночастиц серебра, стабилизированных макромолекулами ПВТ.

Литература

1. Pozdnyakov A.A., et al. Nontoxic hydrophilic polymeric nanocomposites containing silver nanoparticles with strong antimicrobial activity. // International Journal of Nanomedicine. 2016. V. 11. P. 1295 – 1304.

Работа выполнена при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ (проект 075-15-2020-775).