Транспортные свойства бис(трифторметилсульфонил)имида тригексилтетрадецилфосфония и его растворов в ацетонитриле, пропионитриле, диметил- и диэтилкарбонате

Решетько С.С., Архипова Е.А., Иванов А.С.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: reshetko.chem@gmail.com

Ионные жидкости (ИЖ) благодаря широкому диапазону электрохимической устойчивости, высокой термической стабильности, низкому давлению насыщенных паров активно применяют в составе электрохимических источников тока, в органическом синтезе и катализе. Однако высокие значения вязкости ИЖ ограничивают их практическое использование в качестве электролитов. Применение органических растворителей позволяет существенно улучшить электропроводящие свойства электролитных систем на основе ИЖ.

В данной работе изучены зависимости электропроводности ИЖ бис(трифторметилсульфонил)имида тригексилтетрадецилфосфония ([P66614][TFSI]) от мольной доли (x) в ацетонитриле (АН), пропионитриле (ПН), диметилкарбонате (ДМК) и диэтилкарбонате (ДЭК). Установлено, что использование растворителей приводит к существенному повышению электропроводности [P66614][TFSI] с 0.06 мСм/см до 13.31 мСм/см (АН; x = 3.08 %), 9.55 мСм/см (ПН; x = 3.73 %), 1.58 мСм/см (ДМК; x = 11.00 %) и 0.68 мСм/см (ДЭК; x = 13.80 %).

Анализ температурных зависимостей электропроводности [P66614][TFSI] и растворов в АН, ПН, ДМК и ДЭК проведён с использованием уравнений Аррениуса, Литовица и Вогеля-Фулчера-Таммана (ВФТ) [1] в диапазоне температур 293 К ‒ 348 К. Установлено, что энергия активации электропроводности растёт с увеличением мольной доли ИЖ вследствие усиления ион-ионных взаимодействий, приводящих к образованию агломератов, и определяется типом растворителя. Так, значения энергии активации электропроводности увеличиваются в ряду АН < ПН < ДМК < ДЭК, указывая на снижение сольватационной способности растворителя.

Методом диффузионно-упорядоченной спектроскопии (DOSY) на ядрах 31P и 19F определены коэффициенты диффузии (Табл. 1). Установлено, что наибольшие значения коэффициентов диффузии получены для ионов [P66614][TFSI] в АН.

Таблица 1. Коэффициенты диффузии анионов и катионов [P66614][NTf2], рассчитанные при 298 K.

|  | [P66614][NTf2] (x = 100 %) | [P66614][NTf2] + AН (x = 3.08 %) | [P66614][NTf2] + ПН (x = 3.73 %) | [P66614][NTf2] + ДМК (x = 11.00 %) | [P66614][NTf2] + ДЭК (x = 13.80 %). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dанион (м2/с) | (2.27±0.09) · 10-12 [2] | (1.02±0.07)·10-9 | (7.57±0.03)·10-10 | (1.18±0.12)·10-10 | (7.27±0.16)·10-11 |
| Dкатион(м2/с) | (1.70±0.05) · 10-12 [2] | (7.03±0.12)·10-10 | (5.39±0.06)·10-10 | (1.03±0.13)·10-10 | (5.76±0.11)·10-11 |

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-00713 А).

Литература

- Bulut S., Eiden P., Beichel W., Slattery J.M., Beyersdorff T.F., Schubert T.J.S., Krossing I.. Temperature dependence of the viscosity and conductivity of mildly functionalized and non-functionalized [Tf2N]-ionic liquids // ChemPhysChem. 2011, №12. p. 2296–2310.

- Pozo-Gonzalo C., Howlett P.C., Hodgson J.L., Madsen L.A., MacFarlane D.R., Forsyth M. Insights into the reversible oxygen reduction reaction in a series of phosphonium-based ionic liquids // Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, №16, p. 25062–25070.