Изучение влияния условий электролитно-плазменной полировки на шероховатость поверхности нержавеющей стали

Манукянц А.И., Алтухова О.Л.

Студент, 1 курс магистратуры

Костромской государственный университет, Кострома, Россия

E-mail: arsenmanukianz1998@mail.ru

Электролитно-плазменная полировка (ЭПП) – это высокопроизводительная и экологически чистая технология, во многом лишенная недостатков, присущих традиционной электрохимической полировке в высококонцентрированных растворах кислот. Наряду с высокой производительностью, электролитно-плазменная технология имеет лучшие технические характеристики и высокое качество обработанной поверхности: скорость обработки изделия, класс чистоты поверхности, отсутствие внедрения частичек абразива, обезжиривание поверхности [1]. Полировка металлических изделий применяется не только для придания им декоративного блеска. После полировки улучшаются их эксплуатационные характеристики, такие как долговечность, надежность, гигиеничность и т. д. [2].

Работа посвящена выбору в ходе эксперимента оптимальных режимов полировки нержавеющей стали в электролите на основе сульфата аммония.

Эффективность полировки рассчитывалась как процент изменения шероховатости при полировке относительно начальной на каждый миллиграмм убыли массы при обработке. Электролитно-плазменную полировку изучают многие исследователи [3], [4]. Но выявление истинных закономерностей этого процесса связано с существенными трудностями. При различных режимах полировки различна скорость убыли массы, а сравнивать режимы между собой при несовпадении убыли массы недопустимо. Поэтому в работе была сделана попытка уйти от ориентации на время акта полировки и определять эффективность полировки на базе фундаментального параметра – количества электричества. Измеряя количество электричества, пропущенное через систему, и приводя его к одинаковому значению, мы достигли воспроизводимости данных и смогли оценить эффективность полировки при сохранении одинаковой убыли массы в каждом эксперименте.

Выводы: для ЭПП нержавеющей стали марки Х18Н10Т рекомендуется

-электролит 4масс% сульфата аммония

-температура электролита 70 °С, причем с увеличением начальной шероховатости оптимальная температура электролита снижается до 50 °С.

Литература:

1. Куликов, И. С. Электролитно-плазменная обработка материалов // И. С. Куликов, С. В. Ващенко, А. Я. Каменев. – Минск: Беларус. навука, 2010. – 232 с. – ISBN 978-985-08-1215-5.

2. Мирзоев Р.А., Давыдов А.Д. Анодные процессы электрохимической и химической обработки металлов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 382 с.

3. M.K. Smyslova, D.R. Tamindarov, A.B. Samarkin, Влияние электролитно-плазменной обработки на физико-химическое состояние поверхности и механические свойства лопаток паровых турбин из стали 20Х13. Avia-kosm. Tech. Technol. (7) (2011) 25–28.

4. V.I. Novikov, A.I. Popov, M.I. Tyukhtyaev, M.N. Zeydan, Возможности электролитно-плазменного полирования при обработке деталей с различным начальным уровнем шероховатости поверхности. Metalloobrab. (1) (2011) 13–15.