Исследование геометрии проточных полей в мембранно-электродном блоке новой конструкции для ванадиевых проточных редокс-батарей

Абунаева Л.З.,1,2 Антипов А.Е. 1

Студент, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

2Московский физико-технический институт,

Москва, Россия

E–mail:abunaeva_lily@mail.ru

В работе представлена конструкция ячейки для оптимизации геометрии проточных полей, а также типа мембраны и электродов с наименьшими материальными и временными затратами. Трехмерные проточные поля формируются совмещением пластин из доступной графитовой фольги со сквозными отверстиями необходимой формы. Такой подход позволяет быстро менять параметры проточного поля и проводить систематические испытания проточных редокс-батарей.

Исследованы поля  «serpentine», «interdigitated» и «flow-through», выполненные из графитовой фольги толщиной 0.6-1 мм. В качестве контрольных образцов использовались ячейки с аналогичными полями, выполненными фрезерованием графитовых листов. Общий вид ячейки с полем «serpentine» представлен на рисунке 1.

Для каждого типа поля проведена серия измерений вольтамперной характеристики и многократной циклической зарядки-разрядки, использовался электролит состава 1М VOSO4 в 4M H2SO4. Эффективность работы ячеек при различных плотностях тока отражена на рисунке 2.

Ячейка с полями из графитовой фольги геометрии «serpentine» показала максимальную плотность мощности, равную 734 мВт/см2, при плотности тока 990 мА/см2 без учета компенсации омических потерь. Это характеризует данную технологию изготовления полей как конкурентоспособную в сравнении с технологией изготовления проточных полей в пластинах из графита [1].

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых докторов наук (МД-3844.2021.1.3)

Литература

1. Pichugov R., Konev D., Petrov M., Antipov A., Loktionov P., Abunaeva L., Usenko A., Vorotyntsev M. Electrolyte Flow Field Variation: A Cell for Testing and Optimization of Membrane Electrode Assembly for Vanadium Redox Flow Batteries // Chempluschem 2020. V. 85, P. 1919–1927.

# Text boxes

Рис. 2. Характеристики ячейки с проточными полями из графитовой фольги при циклировании на разных плотностях тока без учета компенсации омических потерь (скорость прокачки электролита 50 мл/мин)

Рис. 1. Схема испытательной ячейки: 1 - торцевые пластины; 2, 7 - уплотнительные прокладки; 3,4,6 - пластины графитовой фольги со сформированными каналами; 5 - токоприемники; 8 – электроды; 9 - протонообменная мембрана