Электрохимическое получение Ti3C2(O,OH)x
Козлов А.П.1, Осипов Н.И.2

Аспирант, 2 курс

1Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет),
Институт №12, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kozlov.aleksei.p@gmail.com

В последнее время растёт интерес к двумерным материалам, таким как графен, дихалькогенидам переходных металлов, нитриду бора и др. Недавно данный ряд пополнили т.н. MXene, являющиеся послойно-упорядоченным фазами составов Mn+1XnTx (M – d-металлы, X – C, N, T – терминальные группы). В настоящее время остро стоит проблема поиска доступного метода получения MXene с контролируемым составом Т-групп, которые в значительной мере определяют их физико-химические свойства [1]. Хотя получены MXene с различными T-группами (O, OH, Cl, F и др.) [2], синтез MXene исключительно с кислородосодержащими группами остаётся малоисследованной, но актуальной темой.

Целью работы являлось получение O-, OH-терминированного MXene состава Ti3C2Tx. Синтез осуществляли электрохимическим травлением [3] прессованной таблетки Ti3AlC2, которая служила анодом. В качестве катода использовали Pt проволоку, а электролитом был водный раствор NH4OH и TMACl. При потенциале 5 В происходило селективное удаление Al из Ti3AlC2 с образованием Ti3C2(O,OH)x. Продукт, представляющий собой взвесь, центрифугировали, отделяли от раствор, промывали на фильтре и сушили при 110 °С. Полученные препараты исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), EDX и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Образцы состояли из слоистых частиц микрометровых размеров (рис. 1а). Содержание Al было незначительным, а хлора в составе не обнаружено (рис. 1б). По данным ПЭМ, микроструктура полученных фрагментов Ti3C2(O,OH)x также обладала слоистым характером (рис. 1в).

Рисунок 1. СЭМ-изображение Ti3C2(O,OH)x (а); EDX-спектр полученного образца (б); ПЭМ-изображение частиц (в).

# Литература

1.	T. Hu et al., “Chemical Origin of Termination-Functionalized MXenes: Ti 3 C 2 T 2 as a Case Study,” J. Phys. Chem. C, vol. 121, no. 35, pp. 19254–19261, Sep. 2017, doi: 10.1021/acs.jpcc.7b05675.

2.	Y. Li et al., “A general Lewis acidic etching route for preparing MXenes with enhanced electrochemical performance in non-aqueous electrolyte,” Nat. Mater., vol. 19, no. 8, pp. 894–899, Aug. 2020, doi: 10.1038/s41563-020-0657-0.

3.	S. Yang et al., “Fluoride-Free Synthesis of Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) Using A Binary Aqueous System,” Angew. Chemie - Int. Ed., vol. 57, no. 47, pp. 15491–15495, Nov. 2018, doi: 10.1002/anie.201809662.