Оценка эффективности применения нейтрализационного диализа для разделения смеси сульфата никеля и серной кислоты

Ковальчук Н.О., Лоза С.А., Романюк Н.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Кубанский государственный университет,

факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E–mail: kovol1332@gmail.com

Загрязнение водоёмов – серьёзная проблема, с которой столкнулось человечество в эпоху бурного развития промышленности. Неконтролируемый сброс технологических отходов, содержащих ионы никеля, без процедуры очистки приводит к непоправимым экологическим последствиям [1]. Никель, накапливаясь в живых организмах, оказывает токсический и канцерогенный эффекты [2].

Наибольшее распространение среди методов очистки сточных вод получил метод химического осаждения. Являясь достаточно бюджетным и простым в применении, данный способ не лишён недостатков. Так, например, шлам, представляющий собой осадок состава Ni(OH)2, имеет свойство растворяться со временем, что также приводит к загрязнению вод. Невозможность дальнейшего использования получаемого осадка также накладывает определённые ограничения для применения химического осаждения.

Перспективным и технологичным способом решения проблемы очистки стоков является применение диализа через ионообменные мембраны [3]. Данный метод позволяет не только разделить компоненты технологического слива, но и выделить в достаточно чистом виде серную кислоты и сульфат никеля.

Для проведения опыта была использована гетерогенная анионообменная мембрана МА-41 отечественного производства. Диализный аппарат был собран на базе электродиализной ячейки с одной мембраной и двумя камерами. В одну из них с помощью перистальтического насоса подавалась исходная смесь объёмом 500 мл, а в другую – буферный раствор объёмом 5 л. В первом случае в качестве буферного раствора была использована дистиллированная вода, во втором – водный раствор гидроксида натрия.

Эксперимент проводили в непрерывном режиме, меняя дистиллированную воду по мере снижения градиента концентрации между камерами. Раствор щёлочи не меняли в течение всего опыта, проводя реакцию нейтрализации практически до конца.

Эффективность применения оценивали, рассчитывая отношение потоков серной кислоты и сульфата никеля. Для доннановского и нейтрализационного диализа были получены значения 58 и 43 соответственно. Как можно заметить, диализ в дистиллированную воду протекает с большей степенью разделения, что свидетельствует о предпочтительности применения именно воды в качестве буферного раствора. Также, в процессе нейтрализационного диализа мы столкнулись с неблагоприятным эффектом осадкообразования гидроксидов на поверхности мембраны.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ проект FZEN-2020-0022.

Литература

1. Donnik I. M., Shkuratova I. A. An environment and animal health // Veterinary of Kuban. 2011. №2. P. 12–13.

2. Маргиева О.И., Дзугкоев С.Г., Можаева И.В., Дзугкоева Ф.С. Механизмы токсичности тяжелых металлов в организме // Материалы VI научно-практической конференции с международным участием, 2018, С.84-87.

3. Feng, J., Chen, J., Wei, B., Liao, S., Yu, Y., Li, X. Series-connected hexacations cross-linked anion exchange membranes for diffusion dialysis in acid recovery // Journal of Membrane Science Volume 570-571, 2019, P. 120-129.