Полимерный композит на основе трифункционального фталонитрила

Яковлев М.В., Морозов О.С. , Булгаков Б.А.

Студент 2 г.о. магистратуры

E–mail: yakovlevmaxim98@gmail.com

В современном мире неуклонно возрастает роль полимерных композитных материалов (ПКМ) в различных областях науки и техники. Новые, более термостойкие ПКМ, позволяют заменить больше металлических деталей и снизить вес конечного изделия. Фталонитрильные смолы являются наиболее термостойким классом связующих из известных на сегодняшний день, а также обладают высокими механическими характеристиками. В предыдущих исследованиях нашей группой был получен тризамещенный фталонитрил на основе фосфатной группы, модуль упругости смолы из которого оказался наиболее высоким среди описанных в литературе термореактивных полимеров.

Целью данной работы стало получение и изучение свойств ПКМ с добавлением нового трифункционального фталонитрила с высоким модулем упругости в состав связующего.

Для подбора состава связующего для получения ПКМ, методами вискозиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии были изучены реологические и термические свойства различных смесей с 4,4’-диаминодифенилсульфоном(ДДС), 1,3-бис(аминофенокси)бензолом(АФБ) и аминофенольным фталонитрилом в качестве отвердителей. По данным динамического механического анализа состава с новым фталонитрилом трифункциональным фталонитрилом характеризуется (рис.1) более высоким модулем упругости по сравнению с исследованным ранее дифункциональным фталонитрилом.

Рис. 1. Сравнение ДМА состава с трифункциональным фталонитрилом (черная линия) и дифункциональным(красная)

Методом вакуумной инфузии был изготовлен ПКМ на основе углеволокна. Полученный композит был разделен на 2 части, после чего был постотвержден при 350 и 375оС. Сравнение характеристик после постотверждения приведено в таблице ниже.

| Температура постотверждения | Прочность при межслоевом сдвиге, МПа | Прочность на сжатие, МПа | Модуль на сжатие, ГПа | Прочность на сдвиг в плоскости, МПа | Модуль упругости на сдвиг в плоскости, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350оС | 33,4 ± 1,6 | 644 ± 100 | 58,6 ± 3,6 | 93,7 ± 1,4 | 5,4 ± 0,2 |
| 375оС | 30,3 ± 1,7 | 533 ± 33 | 65,2 ± 2,5 | 76,2 ± 4,6 | 4,8 ± 0,3 |

Благодарность

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (соглашение № АААА-А21-121011590086-0)