Оптимизация характеристик органических солнечных батарей на основе нового безодитиофенсодержащего сопряженного полимера

Шматин И.И., 1 Кузнецов И.Е.,2Аккуратов А.В.2

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН,

Черноголовка, Россия

E–mail: shmatinva@mail.ru

Самыми активно прогрессирующими преобразователями энергии из альтернативных чистых возобновляемых источников являются органические солнечные батареи, на основе сопряженных полимеров [1]. Также они имеют ряд значительных преимуществ, таких как: гибкость, малый расход активного вещества, возможность преобразовывать рассеянный свет в широком диапазоне длин волн [2].

Рис. 1. Вольт-амперные характеристики образцов до и после обработки и структурная формула исследуемого сопряженного полимера

Перспективный полимер с высокими оптоэлектронными свойствами был синтезирован в Лаборатории функциональных материалов для электроники и медицины Института проблем химической физики РАН. Изначально полимер-фуллереновый композит обеспечивал невысокие КПД преобразования света в ОСБ ~3%. Однако его оптоэлектронные свойства позволяют рассчитывать на более высокие характеристики фотопреобразователей [3]. Одной из причин невысоких КПД может быть неоптимальная морфология пленок активного слоя. В связи с этим задачей нашей работы стала оптимизация условия изготовления опытного образца. Была произведена вариация соотношения донорных и акцепторных компонентов и подбор толщины активного слоя. В результате токи короткого замыкания устройств были улучшены с 7,7 до 13,4 мА/см2. Далее подбирали оптимальный сорастворитель. Показано, что добавка октандитиола влияет на упорядочение фаз и формирование необходимых транспортных каналов для уменьшения рекомбинации носителей заряда. Также применяли технологии постобработки композитных пленок активного слоя: отжиг паров растворителя и использование буферного слоя. Они улучшают контакт с электродом и выравнивают поверхность пленки. Все это отразилось в росте коэффициента заполнения солнечны батарей с 51% до 62%. В результате проведенной оптимизации нам удалось добиться повышения эффективности до 6,3%.

Полученные результаты демонстрируют, что при изготовлении устройств органической электроники, следует уделять внимание не только выбору фотоактивного соединения, но и тщательному подбору условий изготовления фотопреобразователей.

Литература

1. Best Research-Cell Efficiency Chart // URL: https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html

2. П.А. Трошин Органические солнечные батареи: структура, материалы, критические параметры и перспективы развития / П.А. Трошин, Р. Н. Любовская, В.Ф. Разумов // РОС. НАНО. – 2008 – Т.3 – C.5–6

3. Аккуратов А. В. Синтез новых сопряженных полимеров на основе тиофена и бензотиадиазола – перспективных фотоактивных материалов для органических солнечных батарей : дис. … канд. хим. наук : 02.00.03 / ИПХФ РАН – Черноголовка, 2015. – 171с.