Получение УУКМ из ПКМ с фталонитрильными матрицами в два цикла

Алешкевич В.В.,1 Булгаков Б.А.,1 Авдеев В.В.1

Аспирант 3 г/о

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, кафедра ХТиНМ, Москва, Россия

E–mail: vladislav.aleshkevich@gmail.com

Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) представляют собой уникальный класс композиционных материалов, обеспечивающий их применение при повышенных температурах за счёт их высокой термостабильности и относительно высокой механической прочности при температурах выше 600°С. [1] Основное применение УУКМ находят в аэрокосмической промышленности и производстве тяжелых транспортных средств, таких как тормозные системы [2], аппараты химической промышленности для высокотемпературных операций [3], а также в некоторых других областях, где термостойкость является существенным фактором. Основным методом изготовления УУКМ является карбонизация углепластиков, в первую очередь, с фенольными матрицами. Основная проблема данной технологии заключается в относительно низких значениях коксового остатка (~55%), что вызывает необходимость проведения нескольких итераций карбонизации и пропитки. [3] Фталонитрилы (ФН) известны наибольшим коксовым остатком среди полимеров (до 80%), а разработка низкоплавких ФН позволила получать полимерные композиционные материалы (ПКМ) экономически эффективными методами [4,5], что предоставляет возможность рассматривать ФН как источник углерода при производстве УУКМ. [6]

Особенностью изготовления УУКМ является необходимость в проведении нескольких циклов пропитки-карбонизации. В данной работе было проведено два полных цикла с карбонизацией при 1000°С на первом этапе и при 1800°С — на втором. Процесс инфузии на обеих стадиях проводился фталонитрильным связующим. Карбонизация до 1000°С проводилась по следующему режиму, изученному ранее: RT → 450°C за 10ч, 450°C → 700°C за 34ч, 700°C → 1000°C за 10ч, выдержка при 1000°C в течение часа. Карбонизация до 1800°С образцов после повторной инфузии проводилась по следующему режиму: RT → 1800°C за 6ч, выдержка при 1800°С в течение 1ч. Ниже представлены результаты работы.

|  | Один цикл | Два цикла |
| --- | --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 1,71 | 1,73 |
| Прочность при межслоевом сдвиге, МПа | 7,1 | 14,1 |
| Прочность при сжатии, МПа | 80,1 | 114,3 |

Благодарность

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (соглашение № АААА-А21-121011590086-0)

Литература

1.	Manocha L.M. // Sadhana. Springer India, 2003. Vol. 28, № 1–2. P. 349–358.

2.	Mohanty R. et. al. // Def. Sci. J. 2013. Vol. 63, № 5. P. 531–538.

3.	Fitzer E., Manocha L.M. Carbon Reinforcements and Carbon/Carbon Composites. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1998.

4.	Bulgakov B.A.. et al. // Mendeleev Commun. 2017. Vol. 3. P. 257–259.

5.	Bulgakov B. et al. // J. Compos. Mater. 2017. Vol. 51, № 30. P. 4157–4164.

6.	Aleshkevich V. V et.al. //{IOP} Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 2019. Vol. 683. P. 12023.